Оборудование для производства бесшовных труб из серобетона

Чопанов Даянчмурат, Гельдимырадов Арслан

Преподаватель кафедры Черчения и сопротивления материалов,

Международный университет нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева, г. Ашхабад, Туркменистан

E–mail: arlausg@gmail.com

Природный газ не является чистым при его извлечении из подземных газовых залежей. Извлеченный газ содержит в себе другие фракции углеводородных соединений, отличающих от метана, а также такие ком-поненты, как сероводород, углекислый газ и несколько других типов механических примесей и водяных паров. В газохимических комплексах проводятся работы по технологической очистке для устранения вред-ного воздействия примесей в составе газа. В Южном Йолотене был построен и введен в промышленную эксплуатацию завод по очистке природного газа, который соответствует всем современным требованиям мирового уровня. В этом заводе извлекают товарный газ из сырого природного газа.

Завод состоит в основном из четырех частей в которых имеются: установки очистки от кислых газов, установки для контроля за точками росы, установки для производства серы, установки для регулирования конденсата и вспомогательные бытовые помещении, установки для гранулирования, а также цех для комплектации.

В лабораторных условиях Международного университета нефти и газа и Института химии, которые оснащены всеми необходимыми и лучшими условиями, мы провели научно-исследовательские работы по разработке технологии для производства строительных материалов высокого спроса на основе серобетона. В результате было разработана новая технологическая машина для производства бесшовных трубообраз-ных изделий из серобетона.

«Серобетон» – это искусственный камневидный строительный материал, который получается путем смешивания серы и наполнителя при дополнительных термических воздействиях. Серобетон по своему составу является композитным материалом, который состоит из связующей серы, инертных наполнителей и модификаторов [1, 2]. «Серобетон» – в отличии от обычных марок бетонного материала имеет более улуч-шенную молекулярную и композитную структуру, достигаемый за счет оптимизированного температурно-го приготовления посредством применения химически модифицированной серы, объёмные соотношения в общем составе которой варьируются от 30-32% до 40-45%, то есть при его изготовлении за счет серы устраняется надобность в применении технической воды и цемента [1, 2].

Данная научно-исследовательская работа посвящена химико-технологическим разработкам относящегося инновационной строительной промышленности, в частности к производству композитных труб на основе серобетона. Произведенная продукция предназначена:

– для использования в канализационных системах;

– для использования в гражданских и промышленных стоках;

– для использования в подземных системах отвода дождевых вод и других осадков;

– для использования в технологических соединениях передачи разнообразных биоорганических, фармацевтических и других жидких продуктов, являющихся отходами;

– для использования в подземных системах технического водоснабжения в сельскохозяйственных и промышленных предприятиях;

– для использования в качестве мусоропроводов и других продуктопроводов, предназначенных для транспортировки жидких и густых химических и биологических соединений с низкой и средней температурой.

На практике эта разработанная технологическая машина отличается от других своих известных аналогов упрощённой конструкцией, высокой эффективностью и оптимальными техническими параметрами.

Здесь заранее приготовленная композиция смеси на основе серобетона попадает в термически активный резервуар, который затем передается в шнековую зону машины. С инженерно-технической точки зрения серобетонному материалу можно придать любую требуемую геометрическую форму за счет изменения конструкции поперечного разреза металлической детали, находящегося на выходе технологической машины.

В тех случаях, когда при производственных требуется осуществление или же проведение таких технических процедур как – очистка, замена и ремонт – все составляющие машины с лёгкостью отделяются.

При налаживании производства композитных труб из серобетона посредством применения данного технического решения также можно будет добиться финансово-материальной экономии за счет автоматизации процессов подачи первичного сырья и присоединения/отсоединения охлаждающей системы. В качестве технического персонала потребуется минимум один оператор-механик для урегулирования дополнительных технологических параметров и критерий.

Основным технологическим новшеством этой машины является, что центральная ось шнека снабжена тепловой трубкой, имеющего вакуумированную рабочее пространство обеспеченная двукратно дистиллированной водой в качестве теплоносителя. Она наполнена на 20% указанным теплоносителем для более оптимальной термической функциональности, достигаемый за счет внешней системы электрического нагрева, компактно установленного со стороны двигателя.

Для облегчения процесса температурного воздействия было заранее установлено устройство тепло-трубки, обеспеченной капиллярным фитилем на основе латунной сетки.

Применение данного инновационного технологического решения облегчит осуществление процесса механизированного и безостановочного производства трубообразных продуктов, конструкций и изделий, а также позволит оптимизировать скорость получения технических результатов и увеличит срок годности производимой продукции.

Литература:

1. Гелдиев Х.А., Атаев П., Худайкулыев Н. «Разработка машины для производства строительных конструкций типа труб из серобетона». «Аспирант и соискатель» - Журнал актуальной научной информации. Издательство «Спутник +». Российская федерация. Москва. №5(107) 2018 г. Страницы – 58-63.

2. Галдина В.Д., Серобитумные вяжущие – Монография. ГОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия». Омск СибАДИ. 2011.