Анализ состава мартенситного сплава ВТ6 при ударном лазерном упрочнении

Шинкаренко А.А.

Студент, 2 год магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева-КАИ,

Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E–mail: black_kiten@mail.ru

Для улучшения антифрикционных свойств и сопротивления изнашиванию титановых сплавов проводят обработку поверхностей деталей лазером [1-3].

Исследованы превращения состава, структуры и микротвердости образцов титанового сплава ВТ6, подвергнутых лазерному ударному упрочнению. В качестве источников упрочнения в работе использовались лазерный комплекс «FMark-20 RL» и модуль импульсной лазерной наплавки на базе волоконного генератора «ЛС-10» [4-6].

В результате импульсного ударного упрочнения на поверхности формируется литая структура, а в подложке микроструктура представлена α дендритами и высокодисперсной или игольчатой αп - превращенной фазами.

Анализ структуры ЗЛВ показывает, что она состоит из зон: термического влияния (ЗТВ), оплавления (ЗО) и кратера. Имеет участки непосредственного взаимодействия с внешней средой, т.е. кратер («плато») с литой неоднородной структурой металла и изолированного от взаимодействия участка литой структуры включая фрагмент с частичным оплавлением. В результате увеличивается микротвёрдость (HV100, от 3000МПа до 6500…7500МПа) сплава ВТ6 в зонах лазерного воздействия (ЗЛВ – от поверхности в глубину) и степень его упрочнения.

Анализ структуры ЗЛВ показывает, что она состоит из зон: термического влияния (ЗТВ), оплавления (ЗО) и кратера. Имеет участки непосредственного взаимодействия с внешней средой, т.е. кратер («плато») с литой неоднородной структурой металла и изолированного от взаимодействия участка литой структуры включая фрагмент с частичным оплавлением.

С помощью спектрометра INCA X-Max выявлено [5, 6], что на поверхности кратера сильно окисляются и выгорают Ti и V на глубину до 15мкм. Установлен факт резкого изменения содержания Ti, Si, V и Al – компонентов состава сплава и др. элементов (Ca, N и С) на участке ЗЛВ от плато - включая ЗТВ при взаимодействии с компонентами среды (в основном с кислородом и азотом). Последние приводят к выгоранию на плато Ti и V, а также нестабильной концентрации алюминия при его взаимодействии с кислородом, кремнием и азотом, что способствует образованию в зоне плато сложных соединений типа шпинелей алюминия, оксидов и фаз внедрения титана, карбонитридов и соединений SiC.

Высокая диффузионная активность азота (особенно с титаном) способствует образованию нитридов и оксидов (Ti и Al) на участках частичного оплавления, а также и в ЗТВ. Это существенно повышает твердость поверхности сплава ВТ6 и способствует значительному увеличению антифрикционных свойств и стойкости к износу металла.

Литература

- Муратаев Ф.И., Мухамадеев И.М. Закономерности структурных состояний и характеристик конструкционной прочности штамповок титанового сплава // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020 №2. C. 46-52.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Исследование повреждаемости металла дисков компрессора ГТУ // ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016 №4. С. 31-35.

- Муратаев Ф.И., Хакимов С.Ш. Обоснование соотношений микроструктуры и свойств титановых сплавов для задач прогнозирования сопротивления усталости. // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2014 №4. С.110-114.

- Муратаев Ф.И., Клабуков М.А. Особенности лазерного ударного упрочнения сталей и титановых сплавов // Вестник КГТУ им.А.Н. Туполева. 2012 №4. С. 82-84.

- Муратаев Ф.И., Махмутянов А.Н., Муратаев Т.А. Превращения титановых сплавов в лазерном пятне при ударном упрочнении/Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020 №2.С.57-62.

- Murataev F.I. et al 2019 IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering 570 012070.