Влияние температуры спекания на свойства композиционных материалов

Рыжков С.А., Черноглазов П.А.

Студент, 3 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева КАИ, Казань, Россия

E-mail: rsa362@mail.ru

Предметом исследований является возможность применения порошковых полимерных материалов при получении изделий с малыми удельным весом при невысоких энергозатратах.

Предметом исследований является возможность применения порошковых полимерных материалов для получения изделий с малыми удельным весом и энергозатратами. Изготовление изделий из порошковых полимерных материалов осуществляется методом холодного прессования заготовок в закрытой форме, последующем их спекании и охлаждении. Спекание заготовок проводят при температуре ниже температуры плавления полимера.

В качестве полимерного порошка использовали пентапласт. Пентапласт бесцветный термопласт, со степенью кристалличности 20 – 30%, плотностью 1,4 г/см3, температурой плавления 180ºC, твердостью по Бринеллю 80 – 110 МПа [1].

Для исследования влияния температуры спекания на механические свойства изделий из пентапласта, полученных по данной технологии, и их материалоемкость были изготовлены образцы, температура спекания которых составляла 0,8·tпл, 0,66·tпл,, 0,4·tпл., где tпл -температура плавления полимера.

Для определения пористости структуры образцов были исследованы фотомикрографы с использованием оптического микроскопа Axiovert 200. Количественный анализ изображений был проведен с использованием программного обеспечения Image Processing System (IPS).

Результаты количественного анализа структуры поверхности образцов представлены в таблице. Из таблицы видно, что с увеличением температуры спекания пористость снижается, уменьшается количество пор на единицу площади, при этом средний эквивалентный радиус остается постоянным в переделах стандартного отклонения.

Таблица  Количественный анализ структуры поверхности образцов.

| Температура спекания, [ºC] | Количество пор на единицу площади, [шт/мм2] | Средний эквивалентный радиус поры,[мкм] | Пористость, [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 (0,40 tпл) | 143,8·10³ | 0,41 | 14,15 |
| 119 (0,66 tпл) | 33,4·10³ | 0,44 | 2,98 |
| 144 (0,80 tпл) | 7,8·10³ | 0,47 | 0,70 |

Снижение температуры спекания приводит к увеличению пористости материала, что снижает материалоемкость, но в тоже время приводит к снижению твердости изделий. Исследования показали, что использование температуры спекания 0,66 от температуры плавления для изготовления изделий из пентапласта, позволяет снизить материалоемкость минимально ухудшая механические свойства изделия.

Литература

1. Ю.А. Мулин, И.К. Ярцев, Пентапласт, Л., 1975.