Акустические возбуждения в неидеальной 1D сверхрешетке с анизотропными примесными слоями

Паладян Юлия Александровна

младший научный сотрудник

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина

E–mail: paladyan0108@yandex.ru

Исследования распространения звука в веществе, как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровнях, составляющие предмет физической акустики [1,2], занимают сегодня видное место при решении многих прикладных задач. Разработка и совершенствование акустической техники, способной измерять соответствующие физические свойства с помощью звука, и создание новых акустических метаматериалов, позволяющих контролировать распространение звуковых волн в среде занимает важное место в совершенствовании техники эксперимента, развитие теоретических представлений расширяет диапазон частот акустических возбуждений и делает акустические методы незаменимыми в исследованиях структуры твердых тел.

При исследовании [3,4] электромагнитных возбуждений неидеальных одномерных (1D) систем, содержащих инородные (дефектные) слои, распределенные случайным образом в объеме сверхрешетки, в работе [5] применен развитый для идеальных сверхрешеток подход, с помощью которого соответствующие оптические характеристики неидеальных сверхрешеток получены [3,4] с использованием приближения виртуального кристалла (ПВК).

В представленной работе указанный подход в рамках идеологии [4] перенесен на аналогичные расчеты характеристик акустических возбуждений, распространяющихся в несовершенном 1D фононном кристалле – системе плоскопараллельных слоев с анизотропными (в отличие от исследованных в [6] массивов изотропных слоев) примесными слоями, отличающимися упругими характеристиками.

Рассмотрим подробнее акустические возбуждения в 1D неоднородной вдоль оси , слоистой среде, полученной в результате случайной замены слоев идеальной сверхрешетки инородными однородными одноосными примесными слоями. Причем «ячейки» трансформированной «сверхрешетки» отличаются от соответствующих ячеек идеальной системы, как по составу, так и по толщине.

Простейшим приближением, позволяющим выявлять особенности и трансформацию спектра элементарных возбуждений, обусловленные наличием в исследуемой системе дефектных слоев является ПВК. Это приближение дает возможность получить спектр акустических возбуждений в зависимости от концентрации дефектов в неидеальной 1D сверхрешетке в результате конфигурационного усреднения соответствующих параметров гамильтониана задачи. Процедура усреднения «преобразует» исследуемую неидеальную систему в т. н. виртуальный кристалл, в котором восстановлена трансляционная симметрия. При изучении особенностей распространения акустических возбуждений важной величиной является ширина запрещенной зоны .

Численное моделирование выполнено для конкретного случая системы, в которой варьируется лишь вторая подрешетка, как по составу, так и по толщине. Причем в данном двухподрешеточном 1D фононном кристалле первая подрешетка – слои дюралюминия, вторая подрешетка – слои целлулоида.

В качестве примесных по составу вторая подрешетка содержит одноосные слои - кварца с концентрацией . Поскольку вторая подрешетка варьируется также и по толщине , то усредненный период исследуемого 1D фононного кристалла имеет вид:, где  – толщина слоев первой подрешетки, – толщина слоев второй подрешетки идеальной сверхрешетки, – толщина примесных слоев второй подрешетки с концентрацией.

Рассмотрим особенности зависимости приведенной ширины щели  исследуемой сверхрешетки от концентрации примесных слоев при вариации их по составу и по толщине во второй подрешетке (рис. 1). Анализ поведения поверхностей  показывает, что при конкретных параметрах задачи и величинах концентрации примесных слоев значения  – существенно различны. Для определенных  значения  – велики, т.е. многослойная система является акустически слабопроницаемой, а для других значений концентрации структурных дефектов ширина щели  (в рамках используемой модели) мала. Причем она обращается в нуль лишь при определенном значении  и произвольных . (следовательно, акустические возбуждения определенной частоты проходят беспрепятственно через многослойники с соответствующими характеристиками материала).

а) 								б)

Рис 1. Зависимость величины приведенной запрещенной зоны  исследуемой сверхрешетки от концентрации примесных слоев при вариации их по составу и по толщине:,. Поверхности 1 и 2 соответствуют продольной и поперечной модам.

a) , , б) ,.

Из выше проведенного исследования следует, что величина ширины запрещенной зоны  зависит от параметров конкретной исследуемой сверхрешетки и поляризации акустических волн. Отметим, что на одной и той же частоте звуковой волны для одной и той же сверхрешетки не обязательно найдутся такие значения концентраций, при которых поперечная и/или продольная моды удовлетворяют условию. Как показано на рис. 1, это условие выполняется лишь для определенной области значений.

Литература

- Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. – М.: Наука, 1973. – 503 с.

- Shu Zhang, Chunguang Xia, Nicholas Fang // Phys. Rev. Let., 2011. – V. 106. – P. 024301(1).

- Rumyantsev V.V., Fedorov S.A., Shtaerman E.Ya. // Superlattices and Microstructures, 2010. – V. 47, № 1. – P. 29.

- Rumyantsev V.V., Fedorov S.A., Gumennyk K.V. // Photonic Crystals: Optical Properties, Fabrication and Applications. Chapter 8 / ed. William L. Dahl, NY, Nova Science Publishers, Inc., 2011. – Р. 34.

- Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. – М.: Мир, 1987. – 604 с.

- Румянцев В.В., Федоров С.А., Гуменник К.В. // Акустический журнал, 2014. –Т.60, №3. – С. 348.