Эволюция нуклидного состава в топливных отложениях на оболочках твэлов во время работы реакторов ВВЭР

Калиничев П.М.

Научный сотрудник

Государственный научный центр Российской федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Москва Троицк, Россия

E-mail: kalinichev@triniti.ru

При эксплуатации ядерного топлива на АЭС возможна разгерметизация оболочек твэлов. Это может приводить к значительным финансовым потерям. Для снижения негативных последствий эксплуатации энергоблоков, в активной зоне которых находятся негерметичные твэлы, проводится контроль герметичности оболочек (КГО) твэлов во время работы реактора. При этом по активности реперных радионуклидов в теплоносителе оценивается выгорание топлива, количество и степень дефектности негерметичных твэлов.

Работа посвящена описанию физических процессов в топливной композиции, находящейся на поверхности конструкций в активной зоне реактора. Топливная композиция в виде пыли оседает на поверхности твэлов в процессе производства. В значительном количестве топливные частицы могут выноситься из негерметичных твэлов, если в оболочке твэла образуются крупные дефекты.

В реакторах ВВЭР для оценки количества топливных отложений традиционно используется активность 134I. Однако на практике активность 134I может увеличиваться в ходе кампании даже в том случае, когда количество топливных отложений в активной зоне не меняется.

Проведенный в работе анализ показал, что это, главным образом, связано с  особенностями изменения нуклидного состава топливных отложений. В отложениях плутоний нарабатывается быстрее и до больших концентраций, чем в среднем по топливным таблеткам в твэлах. Такое поведение объясняется меньшим эффектом блокировки резонансного нейтронного сечения 238U в частицах топлива на наружной поверхности оболочки. В силу интенсивной наработки плутония в отложениях – при заданной мощности твэла – нарастает скорость делений. Это обеспечивает увеличение скорости выхода радионуклидов из отложений в теплоноситель. Соответственно, растет активность теплоносителя (в том числе, активность 134I).

В работе описаны физические процессы, объясняющие рост активности при неизменном количестве топливных отложений в активной зоне реактора. Приведена физическая модель, позволяющая аналитически оценить степень блокировки резонансного нейтронного сечения 238U в топливных отложениях и рассчитать, как во время работы реактора меняется нуклидный состав топлива в отложениях. Это позволяет оценить, с какой максимальной скоростью может расти активность 134I при неизменной массе топливных отложений в реакторе.

Полученный результат имеет практическую значимость для контроля герметичности оболочек твэлов на АЭС с ВВЭР. Если в ходе кампании активность 134I растет быстрее расчетной максимальной скорости, можно сделать вывод о выносе топливных частиц из негерметичных твэлов.

На этой основе в работе [1] был предложен критерий, который по результатам измерения активности 134I на АЭС позволяет судить о вымывании топлива и степени повреждения оболочки. Данный критерий может использоваться для принятия решений о дальнейшем обращении с ТВС, которая содержит негерметичные твэлы (возможность ремонта ТВС, условия перевозки и хранения).

Автор выражает благодарность научному руководителю И.А. Евдокимову за помощь в постановке задачи и проведении исследования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90081.

Литература

- Evdokimov I.A., Khromov A.G., Kalinichev P.M., Likhanskii V.V., Kovalishin A.A., Laletin M.N., Gurevich M.I., Zborovskii V. G., “Detection of fuel washout from leaking fuel rods during operation of WWER power units”, J. Nucl. Mater., 538 (2020) 152205