Анализ неоднородных материалов методом ядерного обратного рассеяния

Ткаченко Н.В. 1), Тюфтяков С.А.2), Назаров А.А.2)

Научный сотрудник, аспирант, студент

1) НИИЯФ МГУ им. Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

2) Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

В настоящей работе рассматривается влияние состава и структуры исследуемых образцов на энергетический страглинг при обратном рассеянии протонов. Страгглинг – стохастическое явление, происходящее в экспериментах рассеяния, приводящее к уширению энергетических спектров задетектированных частиц. Существует множество факторов, вызывающих страгглинг: случайная природа потерь энергии частицой внутри мишени, немонохромотичность частиц, разрешение детектора, неоднородность самой мишени. В данной работе уделяется внимание последней причине страгглинга. Неоднородность мишени приводит к значительно более явному уширению спектров по сравнению с однородным образцом того же химического элемента [1]. Более точное описание таких спектров поможет улучшить точность результатов исследований подобных мишеней, а также получить больше данных о мишени.

На рис. 1 показаны спектры ядерного обратного рассеяния двух мишеней. Одна мишень представляла из себя пластинку магния, другая была сделана из порошкообразного магния. Можно увидеть, что в случае порошкообразного магния резонансные пики намного шире, что свидетельствует о большем страгглинге. Данные получены из экспериментов по ядерному обратному рассеянию протонов с энергией 7.5 МэВ на базе 120-см циклотрона НИИЯФ МГУ. Обработка спектров производилась в программном комплексе NBS.

Рис. 1. Сравнение спектров ядерного обратного рассеяния от пластинки магния (1) и порошковообразного магния (2).

Литература

- Mitsuo Tosaki, Energy-loss straggling caused by the inhomogeneity of target material, Journal of Applied Physics 99(3), 2006