Исследование антиоксидантных свойств наночастиц диоксида церия в реакции фотокаталитической деградации метиленового синего в присутствии частиц оксида цинка

Мамонтов В.А., Рыженкова А.Ю., Пугачевский М.А.

Студент, студентка, ведущий научный сотрудник доктор физико-математических наук

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Естественно-научный факультет, Курск, Россия

e-mail: vladimir-mamontov2013@yandex.ru

e-mail: anna.ryzhenkova25@mail.ru

e-mail: pmaximal@mail.ru

Исследования физико-химических свойств наночастиц диоксида церия на сегодняшний день привлекают большое внимание. Обусловлен данный интерес перспективой использования наноструктурированного диоксида церия для решения различных проблем в биомедицинском направлении, который проявляет окислительно-восстановительную активность, имеет способность поглощать свободные радикалы, ингибирует биопленки. В литературных источниках [1-2] отмечают, что наночастицы диоксида церия способны проявлять антиоксидантные и противоопухолевые свойства; а в работах [3-4] указывается на способности наноструктурированного диоксида церия выполнять функции антиоксидантов, имитируя поведение ряда ферментов – каталазы и супероксиддисмутазы. Антиокислительные свойства наноразмерного CeO2 могут эффективно проявляться в окислительно-восстановительных реакциях, например, фотокаталитических процессов в присутствии оксидов переходных металлов [5], а также окислительных деградациях таких как реакция Фентона.

Методом лазерной абляции получены наночастицы СеО2, напылённые на кремниевые подложки. С синтезированными частицами, подвергшимися диспергированию в водном растворе, выполнены исследования спектрофотометрическим методом. В работе выявлены и исследованы зависимость эффективности антиоксидантных свойств наночастиц диоксида церия от времени и режимов их центрифугирования в процессе фотокаталитической реакции в присутствии частиц оксида цинка. Экспериментальные данные говорят о том, что:

- при фиксированном режиме оборотов 5000 об/мин и времени центрифугирования 5 минут антиокислительные способности наночастиц диоксида церия наиболее выражены, чем при других временных диапазонах центрифугирования;

- при фиксированном времени центрифугирования 10 минут и режиме центрифугирования 800 об/мин антиокислительные свойства наночастиц диоксида церия более выражены, чем при больших режимах центрифугирования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-00599. Работа выполнена также при поддержке Министерства образования и науки РФ (г/з 2020 № 0851-2020-0035).

Литература

[1] Filippi, A. Antioxidant activity of cerium dioxide nanoparticles and nanorods in scavenging hydroxyl radicals / A. Filippi, F. Liu, J. Wilson et al. // RSC Advances. – 2019. – V. 9. –P.11077–11081.

[2] Пугачевский, М.А. Получение аблированных частиц CeO2 с нанодисперсным распределением по составу / М.А. Пугачевский, В.А. Мамонтов, Ней Вин Аунг, А.С. Чекаданов, А.П. Кузьменко // Письма в ЖТФ, 2020 – Т.46. – Вып.20. – С.38-41.

[3] Vazirov, R. A. Physicochemical characterization and antioxidant properties of cerium oxide nanoparticles / R. A. Vazirov, S. Y. Sokovnin, V. G. Ilves, I. N. Bazhukova, N. Pizurova, M. V. Kuznetsov // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – V. 115. – I. 3. –P.1-6.

[4]. Heckert, E. G. The role of cerium redox state in the SOD mimetic activity of nanoceria / E. G. Heckert, A. S. Karakoti, S. Seal, W. T. Self // Biomaterials. – 2008. – V. 29. – I. 18. – Р.2705–2709.

[5] Пугачевский, М. А. Фотокаталитические свойства нанокомпозитов CuO/f-МУНТ и NiO/f-МУНТ и трубчатых наноструктур оксидов меди и никеля на их основе / М.А. Пугачевский, Чжо Аунг Хеин, В.А. Мамонтов, Мьо Мин Тан, А.П. Кузьменко. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия техники и технологии – 2020. – V. 10. – № 3. – P.72 – 85.