Решение обратной задачи восстановления оптических характеристик многослойного оптического покрытия по монохроматическим измерениям коэффициента пропускания во время процесса напыления образца

Лагутин Ю. С.1

1аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lagutin.math@gmail.com

Для получения элемента оптической системы с нужными оптическими характеристиками, такими как коэффициент пропускания и коэффициент отражения на некотором интервале длин волн, этот элемент покрывают последовательностью тонких диэлектрических слоев с различными толщинами и показателями преломления. Его помещают в вакуумную камеру, в которой происходит постепенное напыление слоя за слоем. Для получения покрытия с заданными характеристиками процесс необходимо контролировать с высокой точностью. Одним из методов контроля является оптический контроль — в процессе напыления измеряются коэффициенты отражения или пропускания с некоторым шагом по времени. Полученные таким образом данные сильно зашумлены, но содержат в себе много информации о покрытии и его свойствах, которое будет впоследствии получено.

В работе решается обратная некорректно поставленная задача с использованием априорных данных о физическом процессе для нахождения оптических характеристик полученного покрытия. Предложены критерии оценки адекватности различных моделей.

Литература

- Basics of optics of multilayer systems. / Furman, S. A., & Tikhonravov, A. V. — 1992.

- Advanced Thin-Film Optical Coatings. / Tikhonravov, A. V. — 2002.