Возбуждение волн Блоха в одномерных фотонных кристаллах

Никитченко А.Д.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: nikitchenko.ad15@physics.msu.ru

Для повышения чувствительности сенсоров и быстродействия вычислительной техники разрабатываются новые оптические структуры. В них носителем информации являются блоховские поверхностные волны (БПВ) [1, 2].

В [3] была зарегистрирована долгоживущая БПВ на поверхности одномерного фотонного кристалла из 7 бислоев SiO2 и Ta2O5 шириной 160 и 112 нм, соответственно. БПВ возникает в случае полного внутреннего отражения при падении плоской монохроматической волны под углом 45º из SiO2 призмы. В данной работе с помощью спектра отражения, рассчитанного в Comsol Multiphysics, проведена оценка времени ее жизни.

Рис. 1. Спектр отражения

На рис. 1 представлена зависимость коэффициента отражения R от длины волны λ падающего излучения. БПВ соответствует узкий одиночный резонанс, возникающий внутри запрещенной зоны на длине волны 822.5 нм. По его добротности можно определить время жизни 224 фс, что позволяет использовать рассматриваемую структуру для устройств интегральной фотоники.

Литература

- Yeh P., et al. Optical surface waves in periodic layered media // Appl. Phys. Lett. 1978. V. 32. P. 104.

- Robertson W.M., May M.S. Surface electromagnetic wave excitation on one-dimensional photonic band-gap arrays // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 74. P. 1800.

- Popkova A.A. et al. Ultrafast all-optical switching in the presence of Bloch surface waves // J. Phys. Conf. Ser. 2020. V. 1461. P. 012134.