Моделирование электропроводимости островковых нанопленок теллурида свинца

Бухаров Д. Н1.,  Абрамов А.С., Назаренко Б.С.

1старший преподаватель, аспирант1, аспирант1

Владимирский государственный университет им. А.Г. и  Н.Г. Столетовых, 
институт прикладной математики и физики и информатики, Владимир, Россия
E–mail: buharovdn@gmail.com

В данной работе рассмотрены результаты экспериментальных исследований, а также моделирование электропроводимости остовковых нанопленок теллурида свинца с учетом их структурных особенностей. Исследуемые пленки были получены лазерными методами [6], а их структура изучена с использованием РЭМ Quanta 200 3D и зондовой нанолаборатории Интегра-Аура и возможностей среды MATLAB. Рассматриваемые образцы имели островковую фрактальную структуру (наиболее близкую к фракталу диффузионно-ограниченной агрегации) [2], c бимодальной функцией распределения по латеральным размерам гранул величиной 1-3 мкм и перепадом высот рельефа 30-40 нм (рис.1).  Электропроводимость оценивалась как величина, обратная к сопротивлению, измеренному по четырехзондовой схеме [3] на интервале  напряжений от 0.1 до 1 В и силы тока 10-6 А.  Ее велчина составила значение σ~10-7 Ом-1[1].

Для островковых нанопленок с диэлектрическим типом электропроводимости (с разреженной структурой островков) была предложена модель электропроводимости, реализующая оценку сопротивления системы с учетом эффекта туннелирования по островками и прыжков зарядов/электронов между ними [2] для предварительно смоделированной нанопленки, в приближении фрактала диффузионно-ограниченной агрегации с варьируемым во времени коэффициентом прилипания [8] (рис.1). Сопротивление дорожки проводимости по островку (Rc) с длиной, вычиленной в соотвествии с диаметром окружности минимального покрытия [4], оценивалось по классической формуле [7], а сопротивление между островками (Rh)  -  в приближении узлов сетки Миллера-Абрахамса [5].

Так, например, при T=300 K и параметрах, соответствующих теллуриду свинца, модельная система из 4 изолированных островков в приближении фракталов диффузионно-ограниченной агрегации (рис. 1), имеет рассчетные значения  Rh=0.1259*107 Ом, и Rc=2.1*107 Ом и суммарное сопротивление системы величиной R=2.22*107 Ом или σ*~0.45*10-7 Ом-1. Таким образом, можно заключить, что предложенная модель на качественном уровне достаточно хорошо соотвествует результатам измерений для реальной системы.

Рис. 1. Модель островковой пленки PbTe из 4 изолированных островков при T=300 K: выделенны окружности минимального покрытия островков и граф прыжков между островками, A и B точки приложения напряжения, образующие тракеторию прохождения тока

Этот факт дает возможность прогнозировать электропроводные свойства нанопленок теллурида свинца, а значит и создавать материалы с наперед заданными свойствами.

Литература

- Антипов А. А., Аракелян С. М., Кутровская С. В., Кучерик А. О., Ногтев Д. С., Осипов А. В., Зимин С. П. Электропроводимость нанокластерных структур PbTe c управляемой топологией: проявление макроскопических квантовых эффектов// Известия РАН. Серия  Физическая.  2016, Т. 80, № 7. c.  896–906.

- Бухаров Д.Н., Кучерик А.О., Аракелян С.М. Совмещенная модель электропроводимых свойств островковой нанопленки  PbTe// Математическое и компьютерное моделирование: сборник материалов VIII Международной научной конференции, посвященной памяти А.Л. Иозефера (Омск, 20 ноября 2020 г.). Омск, 2020.

- Васильев И. Особенности измерения удельного и поверхностного сопротивления четырехзондовым методом// Вектор высоких технологий.  2020, №2(47). С. 7-14.

- Ивановский, С.А. Алгоритмы вычислительной геометрии. Выпуклые оболочки: простые алгоритмы/ С.А. Ивановский, А.С.Преображенский//  Компьютерные инструменты в образовании. 2007, №1. С. 4-10.

- Почтенный А. Е. Прыжковая проводимость постоянном токе в собственных и примесных органических полупроводниках: монография. Минск, 2016.

- Arakelian S.M., Bucharov D.N.  Emel’yanov V.I., Zimin S.P., Kutrovskaya S.V., Kucherik A.O., Makarov A.A., Osipov Bimodal Ensemble of Nanoparticles on the Surface of Epitaxial Lead Telluride Films under Continuous Laser Radiation/ // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.2015, № 6(9). p. 1156-1153.

- Bukharov  D.N. Modeling of electrical conductivity of labyrinth bimetallic nanofilms/ D.N. Bukharov, A.O. Kucherik, S.M. Arakelyan  // Journal of Physics Conference Series. 2019, 1331:012017.

- Mroczka J., Woźniak M., Onofri F.R.A. Algorithms and methods for analysis of the optical structure factor of fractal aggregates//Metrol. Meas. Syst. 2012, vol. XIX, №. 3. p. 459-470.