Кинетика распада нанокристаллических структур в стекольных системах

Фатихова Л.Р.

студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Россия, 420008,г. Казань, ул. Кремлёвская, д.18,

E-mail: fatikhovali@gmail.com

Наряду с процессами зарождения и роста, процессы денуклеации и разрушения кристаллических структур играют не менее важную, а в некоторых случаях и решающую роль в протекании фазовых переходов в неупорядоченных конденсированных системах [1]. Адекватное знание законов, описывающих процесс разрушения кристаллитов, имеет исключительное значение в производстве материалов, для поддержания полезных функциональных свойств которых необходимо наличие кристаллических вкраплений или управление объемной долей кристаллической фазы. Несмотря на наличие строгих теоретических моделей, корректно описывающих зарождение и рост кристаллов, а также большого объема экспериментальных и симуляционных данных, процесс распада кристаллов всё ещё остается крайне мало изученной областью [2].

Рис. 1. Зависимость доли кристаллической фазы от времени: (а) – режим кристаллизации, (b) – режим нагревания

В настоящей работе рассматривается процесс распада кристаллических структур в модельной системе, где взаимодействие атомов задается парным потенциалом Леннард-Джонса. Организовано моделирование молекулярной динамики процесса разрушения кристаллитов при нагревании кристаллических образцов с различными фиксированными скоростями. Обнаружено, что закон распада кристаллитов слабо зависит от величины скорости нагревания. Из рисунка 1 видно, что форма кривых, определяющих зависимость доли кристаллической фазы от времени, имеют схожий вид: скорость нагревания влияет только на временной масштаб плавления кристаллической системы.

Литература

1. Kim A.V., Medvedev N.N., Melting and homogeneous crystallization of a lennard-jones system // Journal of Structural Chemistry. 2006. V. 47, P. S141-S150.

2. Schmelzer J.W.P. et al., Crystallization of Glass: What We Know, What We Need to Know // International Journal of Applied Glass Science. 2016. V. 7. P. 1–9.