Локальные структурные особенности и микроскопическая коллективная динамика расплавов никель-фосфор

Хайруллина Р.Р. 1,  Хуснутдинов Р.М.1,2 и Мокшин А.В.1,2

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

2Удмуртский Федеральный Исследовательский Центр УрО РАН, Ижевск, Россия

E–mail: raniya-art@mail.ru

В работе исследуются локальные структурные особенности, микроскопическая коллективная динамика и транспортные свойства бинарного металлического расплава никель-фосфор для широкой области значений температур, включая область равновесной жидкой фазы и переохлажденного расплава. Моделирование расплавов Ni(100-x)Px (для составов  x=0, 10, 20, 30, 40 и 50 ат.%)  выполнялось в NpT-ансамбле при давлении p=1.0 бар для диапазона температур T=[1200; 2000] K. Рассчитанные структурные характеристики (парная функция распределения и статический структурный фактор) находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными по дифракции рентгеновских лучей. На основе расчета спектров микроскопического потока найдены законы дисперсии продольных и поперечных акустико-подобных коллективных мод. Установлено, что температурные зависимости ширины щели в законе дисперсии поперечных акустико-подобных коллективных мод kgap(T) хорошо воспроизводятся линейными зависимостями. Выполнено сопоставление экспериментальных данных по вискозиметрии и результатов моделирования атомарной/молекулярной динамики с целью уточнения данных по вязкости, а также по выявлению особенностей квазитвердотельного поведения в бинарных металлических расплавах.  Результаты моделирования для концентрационных и температурных зависимостей вязкости расплавов никель-фосфор находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. Выполнена численная оценка вклада парной корреляционной энтропии в конфигурационную энтропию в бинарных металлических расплавах. Установлено, что транспортные характеристики расплавов никель-фосфор при различных составах хорошо воспроизводятся квазиуниверсальными моделями Дзугутова и Розенфельда. Показано, что температурные зависимости вязкости описываются моделью вязкости, предложенной в работе [2].

Крупномасштабные молекулярно-динамические расчеты выполнены на вычислительном кластере Казанского федерального университета. Работа поддержана Российским Научным Фондом (Проект №19-12-00022).

Литература

1. H.W. Sheng, E. Ma, M. J. Kramer, JOM 64, 856 (2012).

2. M.E. Blodgett, T. Egami, Z. Nussinov, K.F. Kelton, Sci. Rep. 5, 13837 (2015).