Испарение плёнок жидкости с капиллярно-пористых поверхностей в конвективный поток воздуха

Сюзаев Алексей Игоревич

Студент

Новосибирский государственный технический университет,

факультет летательных аппаратов, Новосибирск, Россия

E-mail: alekseysyuzaev@mail.ru

Развитие современных технологий в области электроники, производство высокопроизводительных микропроцессоров или микросхем, обладающих большим тепловыделением, требует создания инновационных методов отвода высоких тепловых потоков с целью увеличения теплопередачи при минимальном тепловом сопротивлении [1, 2]. Возможным решением проблемы охлаждения высокотемпературной электроники может стать использование капиллярно-пористого покрытия, которое способно обеспечивать пассивную подачу рабочего тела к поверхности теплообмена за счёт высокого капиллярного давления, обусловленного наличием нано-/микроструктуры. В зависимости от метода создания модифицированной поверхности были получены различные микро-, нано-, комбинированные структуры: пористая структура [3], вертикальные микро-столбики [4], открытые прямоугольные микро-канавки [1, 3, 5], спечённые покрытия [6].

Поверхность, основанная на массиве открытых нано-микро-структурированных микро-канавок, способна охлаждать высокодиссипативные электронные приборы с тепловым потоком более 100 Вт/см2 посредством комбинированного теплообмена с фазовым переходом, а также обладает высокой проницаемостью для рабочей жидкости, что приводит к малому вязкому трению при высоком тепловом потоке. Установлено, что скорость распространения рабочей жидкости по вертикально расположенному структурированному образцу стекла может достигать 3,8 см/сек, при этом динамика распространения жидкости вдоль микро-структурированных канавок следовала классической зависимости – квадратному корню от времени [7]. На модифицированной пластине кремния иерархическая структура поверхности капилляра, не только сохраняет свои капиллярные свойства при увеличении температуры, но и демонстрирует усиление капиллярного действия в диапазоне температур от 23 до 80 °C [2].

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Объект исследования: а) модель; б) СЭМ-изображение модифицированного участка пластины из алюминия. |

В данной работе представлены результаты экспериментов по исследованию динамики изменения температуры пластины при смачивании водой с различной температурой. Эксперименты проводились на алюминиевых пластинах с полированной поверхностью и на алюминиевых пластинах с капиллярно-пористым участком, созданным фемтосекундным лазерным излучением (рис.1). Для обеспечения требуемых условий испарения был спроектирован и изготовлен оригинальный рабочий участок малой аэродинамической трубы с активной системой термостабилизации, основанной на охлаждении термоэлектрическими модулями Пельтье с обратной связью, замкнутой на блок термопар, измеряющих непосредственно температуру жидкости и поверхности испарения. В течение эксперимента производилось непрерывное измерение скорости, давления, температуры и относительной влажности воздушного потока, многоканальное измерение температуры жидкости и поверхности испарения. Температура воды изменялась от +2 до +24°С, скорость потока воздуха варьировалась от 0 до 6 м/с. Было установлено, что на пластине с модифицированным участком температура поверхности существенно ниже, и распределена более равномерно, чем на полированной пластине.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-08-00717.

Литература

- Wenbin Zhou, Yijun Luan, Xinlong Dai, Xuegong Hu Study on microbubble dynamic behaviors at vertical micro faces based on open capillary microgrooves heat sink // Int. J. of Thermal Sciences. – 2019. – V. 135. – p. 434 - 444.

- Ranran Fang, Hongbo Zhu, Zekai Li, Xiaohui Zhu, Xianhang Zhang, Zhiyu Huang, Ke Li, Wensheng Yan, Yi Huang, Maisotsenko V.S., Vorobyev A.Y. Temperature effect on capillary flow dynamics in 1D array of open nanotextured microchannels produced by femtosecond laser on silicon // Nanomaterials. – 2020. – V. 10. – P. 796. – 14 p.

- Feng C., Yugeswaran S., Chandra S. Capillary rise of liquids in thermally sprayed porous copper wicks // Exp. Therm. and Fluid Science. – 2018. – V. 98. – p. 206-216.

- Adera S., Antao D., Raj R., Wang E.N. Design of micropillar wicks for thin-film evaporation // Int. J. Heat. Mass Transf. – 2016. – V. 101. – p. 280–294.

- Zhou W., Hu X., He Y., Yu Y., Mao L. Study on axial wetting length and evaporating heat transfer in rectangular microgrooves with superhydrophilic nanotextured surfaces for two-phase heat transfer devices // Energy Convers. Manag. – 2019.– V. 200.– P. 112098.– 14 p.

- Xiaomeng Wang, Dani Fadda, Juan C. Godinez, Jungh Seung M. You. Capillary evaporation of water from aluminum high-temperature conductive microporous coating // Int. J. Heat. Mass Transf. – 2020. – V. 153. – P. 119660. – 11 p.

- Vorobyev A.Y., Guo C. Water sprints uphill on glass // J. Appl. Phys. – 2010. – V. 108. – P. 123512. – 4 p.