Обратная задача расчета локальной удельной проводимости ультратонких металлических пленок по спектрам оптических коэффициентов.

Глазунов П.С.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ps.glazunov@physics.msu.ru

Учет классического размерного эффекта, обусловленного частично диффузным рассеянием электронов проводимости на поверхностях металлической пленки, приводит к резкому падению удельной проводимости металла пленки по сравнению с её табличным значением. Учет данного обстоятельства является крайне важным, поскольку именно удельная проводимость является основной величиной, характеризующей физические свойства металлической пленки.

Напыление ультратонких металлических пленок, обладающих заданным значением проводимости, необходимо в самых различных технологических областях. В качестве примеров подобных областей можно привести микроэлектронику [1], оптическую интерферометрию [2], термоакустическое детектирование электромагнитных импульсов нано - и микросекундной длительности [3], спектроскопию комбинационного рассеяния [4].

Указанные прикладные задачи рождают спрос на теоретические модели, способные описывать зависимость проводимости пленки от ее толщины. Каждая из подобных моделей содержит в себе несколько подгоночных параметров, определяющих зависимость локальной удельной проводимости пленки  σ(z) (ось Oz перпендикулярна поверхностям пленки).

В настоящей работе мы предлагаем теоретическую методику расчета σ(z) по  спектру оптических коэффициентов тонкой пленки. Методика основана на разработанной нами теории приближенных граничных условий [5], которые в первом приближении (при нормальном падении электромагнитной волны) описывают тонкую пленку как сосредоточенный элемент - импедансную поверхность, характеризующуюся лишь одним параметром <σ> - усреднённым вдоль толщины пленки h значением σ(z):

Учет последующих приближений в граничных условиях приводит к тому, что тонкую пленку нельзя представить в виде сосредоточенного элемента – проявляется влияние линейных и квадратичных по z слагаемых в зависимости σ(z).  При учете данных слагаемых в приближенном граничном условии появляются поправки линейно и квадратично зависящие от частоты электромагнитного излучения. Проведение измерений оптических коэффициентов тонкой пленки на различных частотах позволяет определить величину данных поправок и определить зависимость  σ(z) вплоть до квадратичных слагаемых, что позволит провести верификацию расчетных теоретических моделей.

Литература

1. Schmitz, J. Low temperature thin films for next-generation microelectronics (invited) // Surface and Coatings Technology. 2018, №343, p.83–88.

2. Kaplan, A. E. Metallic nanolayers: a sub-visible wonderland of optical properties (Invited) // Journal of the Optical Society of America B. 2018, №35(6).p.1328.

3. Andreev, V. G., Kalynov, Y. K., Vdovin, V. A.Thermoacoustic Detector for Registration of Powerful Terahertz Pulses // IEEE Sensors Journal. 2014, №14(2). p.578–583.

4. Song-Yuan Ding et al. Electromagnetic theories of surface-enhanced Raman spectroscopy // Chem. Soc. Rev. 2017, №46. p. 4042

5.   Glazunov, P.S., Vdovin, V.A. & Andreev, V.G. Approximate Boundary Conditions for the Problem of Calculating Optical Coefficients of Ultrathin Metallic Films in the Microwave and Terahertz Ranges. Opt. Spectrosc. 128, 1439–1448 (2020).