Сегнетоэлектрический фазовый переход в органическом магнитоэлектрике на основе динуклеарного комплекса YbZn

# Горбатова А.В.1

аспирант, 1 курс

Буряков А.М.1

старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Иванов М.С.1,2

старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

1МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА)

Физико-технологический институт, Москва, Россия

2Department of Materials and Ceramic Engineering & CICECO – Aveiro Institute of Materials, Aveiro, Portugal

E-mail: gorbatova.anastasiya@mail.ru

Магнитоэлектрические (МЭ) материалы – это многофункциональные системы, в которых существуют магнитный и сегнетоэлектрический тип упорядочения. Возможность управления дипольной или магнитной доменной структурой в МЭ системах создает базис для разработки энергонезависимых устройств, в том числе устройств памяти нового поколения, устройств спинтроники и оптоэлектроники [1]. Материалы, разрабатываемые для перечисленных приложений, должны обладать высоким коэффициентом МЭ взаимодействия при комнатной температуре и высоким значением температуры Кюри (Tc). Среди классических неорганических магнитоэлектриков на основе оксидов металлов существует лишь несколько примеров, отвечающих первому требованию [2,3] . В настоящее время органические магнитоэлектрические материалы благодаря своей оптической прозрачности, гибкости, экологичности и высокой технологичности рассматриваются как альтернатива традиционным оксидам металлов [4].

Ранее нами было доказано наличие сильного МЭ взаимодействия в новом органическом молекулярном комплексе на основе соединения YbZn, сочетающего сегнетоэлектрические и парамагнитные свойства, при комнатной температуре и малых значениях электрических (< 5 В) и магнитных полей (< 5 кЭ) [1].

В данной работе методом нелинейно-оптической микроскопии исследована симметрия кристаллической структуры МЭ комплекса YbZn, а также область фазового перехода из сегнетоэлектрической фазы (точечная группа 2) в параэлектрическую фазу (2/m). Получена серия азимутальных зависимостей интенсивности сигнала второй гармоники (ВГ) в диапазоне температур от 293 до 493 K. В соответствие с точечной группой молекулярного комплекса YbZn определены ненулевые компоненты тензора нелинейной восприимчивости второго порядка и рассчитаны зависимости интенсивности сигнала ВГ от азимутального угла кристаллографической структуры. Показано хорошее соответствие между экспериментальными и расчетными значениями, что позволяет подтвердить симметрию монокристалла. Температура Tc перехода в параэлектрическую фазу определена в результате анализа экспериментально полученной температурной зависимости интенсивности ВГ в рамках классической модели Ландау. Наилучшее соответствие модели и эксперимента наблюдается для значений температуры Кюри Tc = 473 K и критической экспоненты β ≈ 0.5. Полученное значение критической экспоненты подтверждает, что молекулярный комплекс YbZn является одноосной сегнетоэлектрической системой [5]. Значение Tc = 473 K представляется огромным достижением, поскольку для большинства органических сегнетоэлектриков она находится в районе комнатной температуре, и есть лишь один пример ([Hdabco][ReO4]) с более высокой температурой Кюри [6–8].

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10223) и Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 20-02-00422).

Литература

1.	Long J., Ivanov M.S., Khomchenko V.A., Mamontova E., Thibaud J.-M., Rouquette J., Beaudhuin M., Granier D., Ferreira R.A.S., Carlos L.D., Donnadieu B., Henriques M.S.C., Paixão J.A., Guari Y., Larionova J. Room temperature magnetoelectric coupling in a molecular ferroelectric ytterbium(III) complex // Science (80-. ). 2020. Vol. 367, № 6478. P. 671–676.

2.	Spaldin N.A., Ramesh R. Advances in magnetoelectric multiferroics // Nat. Mater. 2019. Vol. 18, № 3. P. 203–212.

3.	Fiebig M., Lottermoser T., Meier D., Trassin M. The evolution of multiferroics // Nat. Rev. Mater. 2016. Vol. 1, № 8. P. 16046.

4.	Hang T., Zhang W., Ye H.-Y., Xiong R.-G. Metal–organic complex ferroelectrics // Chem. Soc. Rev. 2011. Vol. 40, № 7. P. 3577.

5.	Folk R. Multicritical behavior in ferroelectrics // Phase Transitions. 1999. Vol. 67, № 4. P. 645–666.

6.	Zhang W., Xiong R.-G. Ferroelectric Metal–Organic Frameworks // Chem. Rev. 2012. Vol. 112, № 2. P. 1163–1195.

7.	Yang C.-K., Chen W.-N., Ding Y.-T., Wang J., Rao Y., Liao W.-Q., Xie Y., Zou W., Xiong R.-G. Directional Intermolecular Interactions for Precise Molecular Design of a High- T c Multiaxial Molecular Ferroelectric // J. Am. Chem. Soc. 2019. Vol. 141, № 4. P. 1781–1787.

8.	Tang Y.-Y., Li P.-F., Zhang W.-Y., Ye H.-Y., You Y.-M., Xiong R.-G. A Multiaxial Molecular Ferroelectric with Highest Curie Temperature and Fastest Polarization Switching // J. Am. Chem. Soc. 2017. Vol. 139, № 39. P. 13903–13908.