Исследование нелинейных оптических свойств дисперсных наночастиц нитрида титана при лазерной накачке в полосе фундаментального поглощения
Губанов А.Ш.1, Волчков С.С.1, Зимняков Д.А.1,2

студент

1Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, физико-технический факультет, Саратов, Россия

2Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов, Россия

E–mail: artiom.gubanoff@yandex.ru

В данной работе исследованы нелинейные оптические свойства наночастиц нитрида титана с использованием модифицированного метода z-сканирования с закрытой апертурой с одновременной регистрацией релеевского рассеяния под углом 90 градусов к плоскости поляризации лазерного луча. [1,2].

На рисунке 1 представлены нормированные значения интенсивности  прошедшего  и рассеянного излучения ; нормировка осуществлялась на значение интенсивности при положении кюветы вдали от перетяжки пучка. Таким образом,  и, соответственно, , где  - измеряемые в эксперименте значения интенсивности рассеянного и прошедшего через кювету излучения, а условие  соответствует малым значениям интенсивности накачки, не оказывающим влияние на оптические характеристики исследуемой системы.

Восстановление эффективной комплексной диэлектрической функции основано на определении сечений рассеяния и поглощения для сферических наночастиц.

,

На основе полученных экспериментальных данных восстановлены действительная и мнимая части эффективной диэлектрической функции наночастиц на длине волны 355 Нм при падающей энергии лазерного импульса 5,8 мДж. Результаты демонстрируются с помощью диаграмм Коула-Коула( рис.2).

Полученные результаты могут быть использованы для анализа механизмов переноса заряда в полупроводниковых наночастицах при интенсивной световой накачке в основных полосах поглощения.

| Рис. 1 Нормированные значения интенсивности рассеянного (1) и прошедшего излучения (2). | Рис. 2 Диаграмма Коула – Коула |
| --- | --- |

Литература

- Zimnyakov D. A., Yuvchenko S. A., Volchkov S. S. Effective dielectric function of laser-pumped anatase nanoparticles: influence of free carriers trapping and depletion of valence band //Optics express. – 2018. – Т. 26. – №. 25. – С. 32941-32957.

- Zimnyakov D. A., Yuvchenko S. A. Effective dielectric function of TiO2 nanoparticlesunder laser pumping in the fundamental absorption band //Quantum Electronics. – 2017. – Т. 47. – №. 6. – С. 547.