Интерференционный метод определения толщины тонких пленок при наклонном падении

Белоусов Алексей Сергеевич

Студент 1 курса магистратуры

Мельникова Ольга Сергеевна

Студентка 4 курса бакалавриата

Научный руководитель: Соломатин К.В.

Алтайский государственный университет

Институт цифровых технологий электроники и физики, Барнаул, Россия

E–mail: belousow.2020@yandex.ru

Актуальность данного направления исследований основывается на перспективах применения тонкопленочных покрытий (углеродных пленок) в различных сферах науки и техники и прежде всего при разработке микросхем, т.к. данный материал обладает высокой тепло и электропроводностью. Определение толщины пленок является важным, поскольку это один из основных контролируемых параметров.

***

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи исследования:

а) модернизирована экспериментальная установка с возможностью регулировки угла падения света на пленку,

б) измерена интенсивность отраженного света в видимом диапазоне при различных углах падения для различных (возможных) оптических толщин.

Основным итогом данного исследования является экспериментальное определение толщины тонких углеродных пленок. Предлагаемые для обсуждения результаты были получены на разработанной и реализованной на базе кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ базовой установке. Она была создана для определения оптических параметров исследуемых образцов (углеродной пленки на стеклянной подложке).

Вторым результатом исследования оказалась разработка методики определения толщины воздушного зазора. Контроль толщины производился с помощью кусочков фольги, которая позволяла получить отчетливую интерференционную картину.

Литература

1. Бакай А. С. Вакуумно-дуговой синтез алмазоподобных пленок: история, последние разработки, применение, перспективы /А. С. Бакай, А. В. Баранов, В.Е. Стрельницкий // Поверхность. Физика, химия, механика. / – 1990. – № 3, – С. 34 – 40

2. Мищенко С.В. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства,

применение / С.В. Мищенко, А.Г. Ткачев– М.: Машиностроение, 2008. – 320 с.

3. Дунюшкина Л. А. Введение в методы получения пленочных электролитов для твердооксидных топливных элементов: монография. – Екатеринбург: УРО РАН, 2015. – 126 с.

4. Ремез, Л. М. Обзор методов измерения толщин термоэлектрических

нанопленок / Л. М. Ремез // Молодежный научно-технический вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2014. – № 5 – С.4

5. Кондрашин В. И. Определение толщины тонких оптически прозрачных пленок SnO2 конвертным методом / В. И. Кондрашин// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2016. – № 2 (38). – С. 93 – 101

6. Шашок Ж. С.Применение углеродных наноматериалов в полимерных

композициях / Ж. С. Шашок, Н. Р. Прокопчук. – Минск: БГТУ, 2014. – 232 с.

7. Еременко, М. Г. Новые нанотехнологии в грунтовании / М. Г. Еременко // Лакокрасочные материалы. и их применение. – 2004. – № 1–2. – С. 35