«Оптимизация параметров томографических исследований биоразлагаемых полимеров»

Григорьев Артем Юрьевич

Студент магистратуры

Российский университет дружбы народов

Факультет физико-математических и естественных наук, Москва, Россия

E-mail: grigartu@gmail.com

В настоящее время широкое применение в различных областях науки и техники [3], в частности медицины [2], нашли биополимеры, на основе полилизиновых кислот [5]. Данные биоразлагаемые полимеры так же используются в пищевой промышленности, упаковочного материала и т.д.

Особый интерес представляет исследование поведения и структурных изменений полилизиновых полимеров в организме человека. Одним из неразрушающих методов, позволяющих проводить такие исследования, является рентгеновская микротомография.

В исследовании этих объектов возникает ряд проблем, связанных с большим количеством полостей (пор), заполненных воздухом, и малым размером элементов вещества (матрикса полимера). Это приводит к увеличению шумности изображения и уменьшению контрастносности. Также восстановление пространственных структур таких полимеров осложняется наличием, характерных искажений восстановленной структуры объекта, артефактов: «чашевидными», кольцевыми, динамическими [4].

Целью нашей работы было оптимизировать время томографческих измерений биоразлагаемых полимеров с сохранением контрастности и точности определения пространственной структуры. Для достижения поставленной цели был проведен ряд экспериментов методом компьютерной томографии на экспериментальной установке лаборатории в ФНИЦ "Кристаллографии и фотоники" РАН [1] для различной степени монохроматизации излучения, экспозиции и физической фильтраций спектра излучения рентгеновской трубки.

В ходе экспериментов и компьютерной постобработки данных основанных на алгоритме Отцу были оптимизированы экспозиция и толщина фильтра для исследования биоразлагаемых полимеров пористой структуры.

- В. Асадчиков, А. Бузмаков, Д. Николаев, Р. Сенин, М. Чукалина “Компьютерная рентгеновская томография на лабораторном источнике: программная и аппаратная часть” //Труды международных научно-технических конференций AIS’05, CAD-2005, 3-10 сентября 2005, г. Дивноморское, стр. 291-297. изд. Физматлит, Москва 2005.

- Konda Reddy Kunduru, Arijit Basu, Abraham J. Domb. Biodegradable Polymers: Medical Applications. https://doi.org/10.1002/0471440264.pst027.pub2

- Ray Smith. Biodegradable polymers for industrial applications. 2005, Woodhead Publishing Limited.

- S. Ingacheva and M. V. Chukalina, “Polychromatic CT Data Improvement with One-Parameter Power Correction,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2019, 1405365, 2019, DOI: 10.1155/2019/1405365.

- https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A3890401#/A3890401