Фотопроводящие антенны терагерцового диапазона на основе топологических изоляторов Bi2-xSbxTe3-ySey

Сафроненков Д.А.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ahito10367@mail.ru

Топологические изоляторы (ТИ) — это фундаментально новый тип материалов, для которых характерно наличие проводящих поверхностных электронных состояний. В некоторых твердых телах сильное спин-орбитальное взаимодействие может приводить к инверсии энергетических зон и появлению электронных состояний Дирака в запрещенной зоне для объемных электронов. Движение этих электронов «топологически защищено» от обратного рассеяния [1]. Как и полупроводники, топологические изоляторы представляются перспективными материалами для генераторов и детекторов терагерцового излучения [2,3], в частности, терагерцовых фотопроводящих антенн (ФПА) [4]. В настоящее время ФПА интенсивно используются в терагерцовой спектроскопии с временным разрешением как эффективные генераторы и детекторы терагерцовых импульсов. Простейшая ФПА представляет собой пару плоских проводников с небольшим зазором между ними (5-20 мкм), нанесенных на полупроводниковую пленку. Материалами для антенн обычно являются эпитаксиальные полупроводниковые пленки (InGaAs, GaAs, InAlAs, Ge), а также полупроводниковые гетероструктуры (InGaAs/AnAlAs). Их выращивают методом молекулярно-лучевой эпитаксии в сверхвысоком вакууме [5-7]. Использование высокоподвижных поверхностных состояний весьма привлекательно для создания терагерцовых фотонных устройств на основе топологических изоляторов. Помимо топологических изоляторов двойного состава, активно исследуются объемные кристаллы тройного и четвертичного составов - Bi2-xSbxTe3-ySey (BSTS). Было показано, что на композиционной структурной диаграмме y (x) существует некая оптимальная область (кривая Рена), где свойства ТИ наиболее выражены [8]. Это связано со значительным подавлением объемного вклада, что приводит к увеличению сопротивления в объеме образца и преобладанию поверхностного электронного транспорта. Композиции ниже кривой Рена имеют тенденцию к p-проводимости, тогда как композиции, расположенные выше этой кривой, имеют n-проводимость.

В данной работе качестве источника накачки использовался эрбиевый волоконный лазер Er3+ с синхронизацией мод с длиной волны 1560 нм, частотой следования 70 МГц и длительностью импульса 100 фс. На образцы ТИ устанавливались дипольные антенны с расстоянием между электродами 20 мкм. Все образцы ТИ были выращены с использованием технологии MOCVD.

На рисунке 1 показаны формы сигналов терагерцовых импульсов, генерируемых в антенне в отсутствие внешнего напряжения, а также при приложенном напряжении 15 В и -15 В. Видно, что внешнее напряжение приводит к появлению значимого сигнала, сдвинутого во времени на 300 фс относительно исходного, и более чем на два порядка превышающей его по амплитуде.

Для оценки эффективности было проведено экспериментальное сравнение с дипольной полупроводниковой антенной на основе низкотемпературной гетероструктуры InGaAs / InAlAs, выращенной на подложке InP с ориентацией (111) [7]. Толщина полупроводниковой структуры составляла 660 нм, а пленки BSTS - 40 нм. Несмотря на значительную разницу в толщинах антенн, они использовались для регистрации терагерцовых импульсов с близкими амплитудами, что свидетельствует о

гораздо более высокой удельной эффективности преобразования (на единицу толщины) оптического излучения в терагерцовое излучение в топологическом изоляторе по сравнению с полупроводниковой пленкой.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ  №18-29-20101 и №19-02-00598.

Литература

- M. Z. Hasan and C. L Kane, “Colloquium: Topological insulators,” Rev. Mod. Phys., vol. 82, p. 3045, 2010.

- X. Zhang J. Wang, and S.-C. Zhang, “Topological insulators for highperformance terahertz to infrared applications”, Phys. Rev. B, vol. 82, p.245107, 2010.

- L.Viti et al., “Plasma-Wave Terahertz Detection Mediated by Topological Insulators Surface States,” Nano Lett., vol. 16, pp. 80-87, 2016.

- K.A. Kuznetsov, G.Kh. Kitaeva, P.I. Kuznetsov, and G.G. Yakushcheva, “Generation of terahertz radiation from the island films of topological insulator Bi2-xSbxTe3-ySey,” AIP Advances, vol. 9, p. 015310, 2019.

- G.B. Galiev, M.M. Grekhov, G.K. Kitaeva, E.A. Klimov, A.N. Klochkov, O.S. Kolentsova, V.V. Kornienko, K.A. Kuznetsov, P.P. Maltsev, S.S. Pushkarev, “Terahertz-radiation generation in lowtemperature InGaAs epitaxial films on (100) and (411) InP substrate,” Semiconductors vol. 51, pp.310–317, 2017.

- K.A. Kuznetsov, G.B. Galiev, G.K. Kitaeva, V.V. Kornienko, E.A. Klimov, A.N. Klochkov, A.A. Leontyev, S.S. Pushkarev, P.P. Maltsev, “Photoconductive antennas based on epitaxial films In0.5Ga0.5As on GaAs (111)А and (100)A substrates with a metamorphic buffer,” Laser Phys. Lett., vol. 15, p. 076201, 2018.

- K. Kuznetsov, A. Klochkov, A. Leontyev, E. Klimov, S. Pushkarev, G. Galiev, and G. Kitaeva, “Improved InGaAs and InGaAs/InAlAs Photoconductive Antennas Based on (111)-Oriented Substrates,” Electronics, vol. 9(3), pp. 495-505, 2020.

- Z. Ren, A. A. Taskin, S. Sasaki, K. Segawa, Y. Ando, “Optimizing Bi2−xSbxTe3−ySey solid solutions to approach the intrinsic topological insulator regime,” Phys. Rev. B 84, p.165311, 2011.

# Text boxes

Рис. 1. Терагерцовое излучение антенны на образце ТИ при отсутствии внешнего напряжения (синий цвет) / при приложении внешнего напряжения (красный цвет).