Влияние плотности мощности возбуждающего излучения
на интенсивность различных полос люминесценции комплексов NaYF4:Yb/Tm

Федянина А.А1, Филиппова Е.А.1, Пройдакова В.Ю.2

1Студент, 2Научный сотрудник

1Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Институт Общей Физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: fedianina.aa18@physics.msu.ru

В современной биологии и медицине большое внимание уделяется разработке методов неинвазивного исследования процессов, протекающих в живых организмах. Одним из наиболее перспективных является метод оптической визуализации, основанный на использовании специальных наночастиц-маркеров, обладающих интенсивной люминесценцией при оптическом возбуждении. При этом одной из наиболее сложных проблем, сдерживающих прогресс в этой области, является проблема выделения полезного сигнала люминесценции наночастиц на фоне т. н. «аутолюминесценции» - собственной люминесценции биологической среды.

Одним из наиболее перспективных подходов здесь является использование наночастиц на основе лантаноидов, обладающих интенсивной антистоксовой люминесценцией при возбуждении излучением ближнего ИК-диапазона. При реализации режима антистоксовой люминесценции проблема «аутолюминесценции» устраняется, что делает наночастицы на основе лантаноидов весьма перспективными с точки зрения биомедицинских приложений.

Как правило, наночастицы на основе лантаноидов состоят из кристаллической матрицы, легированной специально подобранными ионами редкоземельных элементов. Механизм антистоксовой люминесценции в наночастицах лантаноидов реализуется за счет передачи энергии возбуждающего излучения от иона сенсибилизатора иону активатора. Этот процесс достаточно сложен и задействует большое количество энергетических уровней ионов лантаноидов. Спектр люминесценции наночастиц состоит из набора полос разной интенсивности, расположенных в видимой области спектра.

Люминесцентные свойства наночастиц зависят от многих параметров, таких как концентрация ионов лантаноидов, плотность мощности возбуждающего излучения, размер частиц и т.д. Важнейшей задачей является разработка и уточнение моделей формирования люминесцентного отклика наночастиц на основе лантаноидов при лазерном возбуждении, а также определение условий применимости этих моделей.

В данной работе исследовались суспензии новых синтезированных наночастиц NaYF4:Yb/Tm в ДМСО. Концентрация ионов сенсибилизатора (иттербия) и активатора (тулия) составляла 18,0% и 2,0%, соответственно. Были зарегистрированы спектры фотолюминесценции суспензий в диапазоне 400-900 нм при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 980 нм и построены зависимости интенсивности наиболее интенсивных полос люминесценции тулия (800, 650, 470 нм) от плотности мощности возбуждающего излучения. Полученные результаты позволяют уточнить модели фотофизических процессов при формирования люминесцентного отклика наночастиц на основе лантаноидов при лазерном возбуждении.