Новые яркие источники инфракрасного свечения на основе 1,3-дикетонатов самария и неодима.

Кармазин Л.И., Поликовский Т.А., Метлин М.Т., Коршунов В.М., Тайдаков И.В.

Студент

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

e-mail: llop651@gmail.com

Создание новых источников излучения для оптоэлектроники и фотоники требует разработки новых эффективных и практичных материалов, обеспечивающих узкополосную люминесценцию в видимой и инфракрасной области спектра. Перспективными материалами в данной области являются координационные соединения редкоземельных ионов с органическими лигандами из класса 1,3-дикетонов. Эффективность люминесценции таких комплексов обусловлена эффективностью процессов поглощения и передачи энергии электронного возбуждения от лиганда к центральному иону и определяется разницей энергий триплетного уровня лиганда и резонансного уровня иона. Подбор лиганда с оптимальным положением триплетного уровня может обеспечить высокий квантовый выход люминесценции комплекса.

В работе исследованы фотофизические свойства комплексов лиганда (циклогексил(5-гидрокси-3-метил-1-фенил-1H-пиразо-4-ил)метанона) с ионами самария (III) и неодима(III).  При оптическом возбуждении на длине волны 370 нм в спектрах люминесценции комплексов наблюдаются характерные для люминесценции ионов неодима (III) и самария (III) полосы[1]. Спектры поглощения комплексов состоят из двух спектральных полос с максимумами поглощения на длинах волн 268 нм и 236 нм. Оптическое поглощение комплексов связано с поглощением присоединенных к ионам лигандов. Люминесценция, вызванная оптическим возбуждением в полосы поглощения лиганда, указывает на наличие антенного эффекта. Показано, что коэффициент молярной экстинкции практически не отличается для комплексов неодима (III) и самария (III) в УФ области[2].

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда №19-13-00272

| Рис.1: Спектры люминесценции комплексов неодима (III) и самария (III) | Рис.2: Спектры оптического поглощения комплексов неодима (III) и самария (III) |
| --- | --- |

Литература

1. Hänninen P., Härmä H. (ed.). Lanthanide luminescence: photophysical, analytical and biological aspects. – Springer Science & Business Media, 2011. – Т. 7.

2. Weissman S.I. Intramolecular Energy Transfer The Fluorescence of Complexes of Europium // The Journal of Chemical Physics, Volume 10, Issue 4, p.214-217, 1942.