Синтез и спектрально-люминесцентные свойства наночастиц Y0.75Er0.25VO4

Юрлов И.А.1, Рябочкина П.А.1, Хрущалина С.А.1, Кяшкин В.М.1, Атанова А.А.2

Аспирант, 4 года подготовки

1Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

2Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника»

РАН, Москва, Россия

E-mail: ivanuyrlov@mail.ru

Люминофоры на основе ванадиевых соединений представляют значительный интерес в связи с высокой химической инертностью и прозрачностью в широком оптическом диапазоне. Одной из перспективных матриц для получения люминесцирующих соединений является YVO4, легированный редкоземельными (РЗ) ионами.

Кроме того, известно, что при возбуждении излучением ИК-диапазона с высокими значениями плотности мощности наночастиц YVO4 с РЗ ионами, наряду с антистоксовой люминесценцией ионов регистрируется широкополосное излучение в видимом диапазоне спектра [1, 2].

В работе [2] при исследовании спектрально-люминесцентных характеристик наночастиц Y1-xErxVO4 (x = 0 – 1), полученных методом соосаждения с последующей сушкой в воздушной атмосфере при температуре 100º С, нами был зарегистрированы спектры широкополосного «белого» излучения в видимом диапазоне спектра. Возможный механизм возникновения данного широкополосного излучения может быть связан с появлением электронов в зоне проводимости, вследствие нелинейных процессов взаимодействия между ионами Er3+.

Целью настоящей работы являлось исследование условий возникновения и закономерностей широкополосного «белого» излучения в соединениях Y0.75Er0.25VO4 после различных режимов термообработки.

Наночастицы Y0.75Er0.25VO4 были получены методом соосаждения. После синтеза порошок Y0.75Er0.25VO4 был высушен, измельчен в фарфоровой ступке и разделен на 4 равные части для термообработки при температурах 200º, 400º, 800º и 1100º С, соответственно. Термообработка производилась в воздушной атмосфере. Продолжительность отжига составила 1 час.

С помощью рентгенофазового анализа выявлено, что наночастицы Y0.75Er0.25VO4 из всех четырех групп являются однофазными и соответствуют структурному типу циркона (пространственная группа I41/amd). Данные, полученные методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), свидетельствуют о различии размеров частиц Y0.75Er0.25VO4 отожженных при разных температурах (рисунок 1).

| А) | Б) |
| --- | --- |
| В) | Г) |

Рисунок 1- ПЭМ изображения частиц Y0.75Er0.25VO4 отожжённых при температурах а) 200º С, б) 400º С, в) 800º С и г) 1100º С.

Из рисунка 1 видно, что частицы отожжённые при температурах 200º и 400º С, выявляют незначительную разницу в размерах. Средний размер частиц при этом соответствует 10 нм. Частицы отожжённые при температуре 800º С, укрупняются и характеризуются размерами 200 – 800 нм. Частицы полученные в результате отжига при Т = 1100º С крупнее частиц, отожжённых при температуре 800º С. Средний размер этих частиц соответствует диапазону 800 – 2000 нм.

Проведены исследования спектрально-люминесцентных характеристик соединений Y0.75Er0.25VO4 при возбуждении лазерным излучением с λ = 1550 нм и значениями плотности мощности 0.25, 0.82, 1.39 и 1.92 кВт/см2. Выявлено, что в наночастицах отожжённых при температурах 200º и 400º С апконверсионная люминесценция не наблюдается при возбуждении излучением с плотностью мощности 0.25 кВт/см2. Однако для данных частиц регистрируется интенсивное широкополосное излучение при возбуждении лазерным излучением с плотностями мощности 0.82, 1.39 и 1.92 кВт/см2. Для наночастиц, отожжённых при температурах 800º и 1100º С, при их возбуждении излучением с плотностью мощности 0.25 и 0.82 кВт/см2 наблюдается антистоксовая люминесценция. При повышении плотности мощности до значений 1.39 и 1.92 кВт/см2 на фоне полос апконверсионной люминесценции ионов Er3+ появляется широкополосное излучение.

В качестве иллюстрации на рисунке 2 представлены спектры излучения наночастиц Y0.75Er0.25VO4 после термообработки 400º и 1100º С при их возбуждении лазерным излучением с λ = 1550 нм и плотностью мощности 0.82 кВт/см2.

Рисунок 2- Спектры излучения частиц Y0.75Er0.25VO4 отожжённых при температурах 400º С и 1100º С при возбуждении лазерным излучением с λ = 1550 нм и плотностью мощности 0.82 кВт/см2.

Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-32-90135.

Литература

- Zhu Y., Xu W., Li C., Zhang H., Dong B., Xu L., Xu S., and Song H. Broad white light and infrared emission bands in YVO4:Yb3+Ln3+ (Ln3+ = Er3+, Tm3+ or Ho3+) // Appl. Phys. Express 2012, №5, р. 092701.

- Khrushchalina S.A., Ryabochkina P.A., Zharkov M.N., Kyashkin V.M., Tabachkova N.Y., Yurlov I.A. Broadband emission from Er-contained yttrium orthophosphate and orthovanadate nanopowders excited by near infrared radiation // J. of Lum.2019, №205, p. 560 – 567.