Использование нанокомпозитов из хитозана и TiO2 для фотокаталитической деградации отдельных представителей ПАУ

Сокольникова С.Р., Татаринов Д.А.

Студенты

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

E-mail: sokolsofy@mail.ru

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - соединения, присутствующие в окружающей среде повсеместно и являющиеся опасными загрязнителями, которые классифицируются как соединения со значительным риском для здоровья человека [1].  ПАУ представляют опасность даже в небольших количествах из-за свойства биоаккумуляции. В связи с этим актуальным представляется исследование методов разложения ПАУ, в частности, с помощью фотокаталитических реакций [2].

В настоящей работе в качестве фотокатализатора был использован TiO2, который обладает высокой фотоактивностью и демонстрирует потенциальные преимущества при окислении экотоксикантов, в том числе ПАУ, SO2, NO2 и др. [3]. Известно, что материалы с добавлением TiO2 позволяют значительно улучшать состояние окружающей среды.

Цель данного исследования заключается в разработке биополимерных нанокомпозитов с использованием TiO2 для фотокаталитического разложения ПАУ в водных средах. При этом в качестве репрезентативного соединения ПАУ был выбран пирен, процесс фотодеградации исследовался при различных параметрах эксперимента. Были разработаны нанокомпозиты с добавлением TiO2 на основе матриц из хитозана (ХТЗ). Также в состав матриц добавлялись поливиниловый спирт и цетилтриметиламмония бромид. Матрицы изготавливались по методике [4], однако при формировании матриц в них добавлялись наночастицы TiO2 (НЧ TiO2) с массовой долей ωTiO2=  0.15, 0.5, 1 % мас. от ХТЗ.

НЧ TiO2 были изготовлены методом лазерной абляции по методике схожей с [5]. Для солюбилизации пирена (Fluka, Германия) был применен водный раствор натрия диоктилсульфосукцината (ДСН) в концентрации 10-2 М. Концентрация пирена в приготовленном растворе составляла 10-6 М.

В проведенном эксперименте были изготовлены матрицы с добавлением НЧ TiO2 и контрольные матрицы из хитозана. Для проведения исследований из пленок готовили образцы размером 2х2 см. Затем образцы подвергались статической сорбции в  растворах ПАУ в течение 60 минут под воздействием УФ излучения (УФ-лампа, мощность P=26 Вт, диапазон длин волн λ=365-395 нм).

Для оценки кинетики деградации пирена на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2 был использован метод твердофазной люминесценции (ТФЛ). В данном случае ПАУ анализируются на твердой матрице в фазе сорбента обеспечивая достаточную чувствительность обнаружения [4]. Для проведения люминесцентного анализа применялась модульная система HORIBA Fluorolog-3 TCSPC. Спектры люминесценции пирена (λвозб.=320 нм) на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2 после воздействия УФ излучения (t=60 мин) и контрольных образцов представлены на рис. 1.

В результате проведенного эксперимента можно сделать вывод, что интенсивность люминесценции пирена после статической сорбции на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2 под УФ излучением меньше по сравнению с интенсивностью пирена после статической сорбции на контрольных матрицах под УФ излучением. Также стоит отметить, что эффективность использования нанокомпозитов ХТЗ-TiO2 для фотодеградации пирена зависит от количества добавляемого TiO2. Наибольшая степень разложения ПАУ получена на нанокомпозитах с содержанием TiO2 ωTiO2=1 % мас. при t=60 мин. под УФ излучением.

График фотодеградации пирена представлен на рис. 2, который показывает отношение интенсивности люминесценции пирена It на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2 и соответствующих растворов после статической сорбции за время УФ-облучения t к начальной концентрации пирена I0 до обработки УФ излучением (t0= 0 мин). Из графика видно, что эффективность фотодеградации пирена на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2 достигает 55 % через t=60 мин. под воздействием УФ излучения.

Рис. 1. Спектры люминесценции                         Рис. 2. Графики фотодеградации:
пирена на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2:                1 - пирена в растворе ДСН;

1 - ωTiO2=1 % мас.;                                          2 - пирена на нанокомпозитах ХТЗ-TiO2;

2 - ωTiO2=0.5 % мас.;

3 - ωTiO2=0.15 % мас.;

4 - пирена на твердой матрице из ХТЗ

Таким образом, полученные результаты свидетельствует об эффективности разложения пирена в водных средах благодаря фотокаталитическим свойствам TiO2 под УФ излучением в составе модифицированных матриц из хитозана. За 60 минут под УФ излучением с помощью нанокомпозитов ХТЗ-TiO2 было фотодеградировано 55% пирена. Подобный эффект можно объяснить высокой адсорбционной способностью полученных нанокомпозитов ХТЗ-TiO2.

Литература

- Hussein I. Abdel-Shafy, Mona S. M. Mansour / A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation // Egyptian Journal of Petroleum. № 25(1), 2016, 107- 123

- Zhang L. et al., Photocatalytic degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons on soil surfaces using TiO2 under UV light // Journal of Hazardous Materials. №158(2-3), 2008, 478–484

- Habisreutinger S.N., Schmidt-Mende L., Stolarczyk J.K. Photocatalytic Reduction of CO2on TiO2and Other Semiconductors // Angewandte Chemie International Edition, № 52(29), 2013, 7372–7408

- Tatarinov D., Sokolnikova S., Myslitskaya N. Solid-phase luminescence of pyrene in chitosan adsorbents // Journal of Biomedical Photonics & Engineering. №6(1), 2020

- Singh S.C., Swarnkar R.K., Gopal R. Synthesis of Titanium Dioxide Nanomaterial by Pulsed Laser Ablation in Water // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. № 9(9), 2009, 5367–537