Люминесцентные свойства гибридных органо-неорганических перовскитов

Тарабрина Н.К, Рубцова Е.Д.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: tarabrina_nad@mail.ru

Гибридные органо-неорганические галогенидные перовскиты привлекают к себе все большее и большее внимание, и с каждым годом количество публикаций, связанных с этими материалами, растет.

Особый интерес к перовскитам вызван возможностью создания на их основе высоко эффективных солнечных батарей, например, в работе этого года [1] был достигнут коэффициент преобразования энергии в 24,8% (на больших площадях в 22%), а рекордное значение составляет 25,2% [2], что сопоставимо с коммерческим уровнем широко используемых сейчас солнечных батарей на основе кремниевых элементов. Однако, нельзя также не отметить интерес к перовскитам, связанный с их другими уникальными фотоэлектрическими свойствами: благодаря возможности регулировки ширины запрещенной зоны за счёт использования различных галогенов и высокой чистоты цвета люминесценции, эти материалы могут предложены в качестве эффективных светоизлучающих диодов [3, 4], а также в качестве сверхбыстрых сцинтилляторов за счёт высокого выхода и малых времен затухания люминесценции [5].

Целью данного исследования было дальнейшее изучение люминесцентных характеристик органо-неорганических перовскитов. Исследуемыми образцами в данной работе были гибридные органо-неорганические перовскиты MAPbBr3, MAPbCl3, а также твердый раствор MAPb(Br0.5Cl0.5)3. Особое внимание уделялось зависимости характеристик этих материалов от температуры, а также от положения фокуса возбуждающего излучения в объемных образцах. Данное исследование проводилось в лазерном центре CELIA (the Center for Intense Lasers and Applications) в Бордо, Франция, с использованием титан-сапфирового лазера AURORE (20 мДж, 1 кГц, 25 фс) и оборудования для контроля распространения излучения в образце по оси z. Были измерены спектры люминесценции, кинетика люминесценции, температурные зависимости спектров люминесценции и кинетик, а также спектры люминесценции и кинетики при различном положении пучка по оси z.

Проведенные исследования позволили сравнить полученные ранее данные для бромидного образца MAPbBr3 при возбуждении синхротронным излучением с новыми данными при возбуждении лазером и выявить их сходства и различия. Также стало возможным изучить зависимость люминесцентных характеристик исследуемых перовскитов от положения фокуса возбуждающего пучка, что позволило подтвердить вывод о неоднородности структуры данных образцов. Изучение кинетики экситонной люминесценции показало, что она имеет неэкспоненциальный характер с высоким вкладом быстрой компоненты с характерным временем затухания ~ 100 пс. Этот факт, несмотря на существующие ограничения по использованию данных перовскитов из-за их низкой радиационной стойкости и неоднородности, делает их перспективными сцинтилляторами для приложений, для которых особенно важен высокий выход люминесценции и относительно низкая стоимость материалов.

Литература

- Jeong M. et al. Stable perovskite solar cells with efficiency exceeding 24.8% and 0.3-V voltage loss //Science. – 2020. – Т. 369. – №. 6511. – С. 1615-1620.

- Best Research-Cell Efficiency Chart | Photovoltaic Research | NREL, https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html (accessed: August 2020).

- Zhao X., Tan Z. K. Large-area near-infrared perovskite light-emitting diodes //Nature Photonics. – 2020. – Т. 14. – №. 4. – С. 215-218.

- Tan Z. K. et al. Bright light-emitting diodes based on organometal halide perovskite //Nature nanotechnology. – 2014. – Т. 9. – №. 9. – С. 687-692.

- Yu X. et al. Miscellaneous and perspicacious: Hybrid halide perovskite materials based photodetectors and sensors //Advanced Optical Materials. – 2020. – Т. 8. – №. 21. – С. 2001095.