Спектрально-люминесцентные свойства наноразмерных кристаллов ортованадатов иттрия и диоксида циркония, легированных ионами Yb3+

Хрущалина С.А.1, Юрлов И.А.2, Рябочкина П.А.3

1сотрудник, к.ф.-м.н., 2аспирант, 3сотрудник, профессор

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва, Институт физики и химии, Саранск, Россия
E–mail: anabel-2005@yandex.ru

Возбуждение диэлектрических наночастиц, легированных РЗ-ионами, интенсивным лазерным излучением может приводить не только к люминесценции этих ионов, но и к появлению широкополосного «белого» излучения (ШПБИ) [1-6]. Мнения исследователей касаемо физической природы данного явления и ответственных за него процессов являются различными.

Нами проводились собственные исследования особенностей возникновения ШПБИ в оксидных и фторидных наночастицах, легированных ионами Yb3+ и Er3+ [2-6], в ходе которых было продемонстрировано, что наблюдаемое излучение является тепловым. Значительный нагрев наночастиц, по нашему мнению, обусловлен взаимодействием электронов в зоне проводимости с кристаллической решеткой. В свою очередь, появление электронов в зоне проводимости является следствием переноса энергии возбуждения между РЗ ионами и дефектами структуры

Исходя из того, что к появлению ШПБИ приводит нагрев наночастиц до высоких значений температур, нами был предложен вариант практического применения этого эффекта в биомедицине, например, для удаления новообразований [6, 7]. Одним из методов, применяемых для этой цели, выступает воздействие лазерным излучением инфракрасного (ИК) диапазона спектра на поверхность биологической ткани. Если излучение подводится с помощью оптического волокна, то для усиления теплового эффекта при контактном способе воздействия предлагается модификация торца волокна посредством нанесения сильнопоглощающего вещества [8, 9], что затруднит повторное его использование и повысит стоимость процедуры. Предварительное нанесение наночастиц на поверхность биологической ткани позволит усилить тепловой эффект без модификации волокна, а также снизить мощность подводимого лазерного излучения.

В связи с этим, представляет интерес дальнейшее исследование различных соединений с РЗ ионами с целью определения составов, наиболее подходящих для описанного применения. Кроме того, эти исследования помогут выявить дополнительные особенности. В работе [6] нами было показано, что для возникновения ШПБИ в эрбий-содержащих наночастицах ортованадатов и диоксида циркония требуются меньшие значения плотности мощности возбуждающего излучения по сравнению с частицами ортофосфатов и фторидов с аналогичной концентрацией РЗ-ионов. На основании этого в качестве объектов настоящего исследования нами были выбраны наночастицы ортованадатов и диоксида циркония, легированные различными концентрациями ионами Yb3+. Данные ионы характеризуются наличием одного возбужденного энергетического уровня 2F5/2 и обеспечивают эффективное поглощение наночастицами лазерного излучения ближней ИК-области спектра. Нами были проведены исследования спектрально-люминесцентных свойств указанных соединений при их возбуждении излучением с длиной волны 980 нм и различной плотностью мощности. Изучена динамика разгорания ШПБИ и оценены значения его цветовой температуры. Выполнен сравнительный анализ полученных результатов с опубликованными ранее и определены составы для проведения дальнейших экспериментов in-vivo.

Таким образом, настоящая работа является продолжением наших исследований, посвященных ШПБИ в наноразмерных частицах, легированных РЗ ионами, и имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-5500.2021.1.2).

Литература

- Canney M.S., et al. Acoustic characterization of high intensity focused ultrasound fields: A combined measurement and modeling approach // J. Acoust. Soc. Am. 2008. V. 124 (4). P. 2406–2420.

- Marciniak L., et al. Temperature of broadband anti-Stokes white emission in LiYbP4O12: Er nanocrystals // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 105. P. 173113.

- Redmond S. M., et al. Bistable emission of a black-body radiator // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 85. P. 5517.

- Tabanli S., et al. White Light Emission from Doped and Undoped Insulators // ECS J. Solid State Sci. Technol. 2018. V. 7. P. R3199- R3210.

- Khrushchalina S.A., et al. Broadband emission from Er-contained yttrium orthophosphate and orthovanadate nanopowders excited by near infrared radiation // J. Lumin. 2019. V. 205. P. 560–567.

- Ryabochkina P.A., et al. Features of the interaction of near-infrared laser radiation with Yb-doped dielectric nanoparticles // JETP Letters. 2016. V. 103(12). P. 743–751.

- Ryabochkina P.A., et al. Blackbody emission from CaF2 and ZrO2 nanosized dielectric particles doped with Er3+ ions // RSC Adv. 2020. V. 10. P. 26288.

- Хрущалина С.А., и др. Использование наноразмерных диэлектрических частиц, легированных ионами Yb3+, для усиления теплового эффекта при воздействии на биоткань лазерным излучением ближней ИК-области спектра, Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применение : прогр. и материалы 17-й Междунар. науч. конф.-шк., Саранск, 18–21 сен. 2018 г. / редкол.: К. Н. Нищев (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2018. – с. 148.

- Belikov A.V., et al. 980 nm diode laser with automatic power control mode for dermatological applications // Proc. of SPIE-OSA Biomedical Optics. 2015. V. 9542. P. 95420J (1-12).

- Wollina U. Three hundred patients treated with ultrapulsed 980 nm diode laser for skin disorders // Indian J. Dermatol. 2016. V. 61(5). P. 540–544.