Люминесцентные свойства молибдатов, активированных ионами Nd3+

Федюнин Ф.Д.

Студент

МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: veter.vett@yandex.ru

Измерение температуры необходимо в различных областях, например, для научных исследований, а также промышленного производства и мониторинга. Основным преимуществом бесконтактных термометров перед контактными является отсутствие непосредственного теплового контакта с объектом измерения. Это позволяет избежать влияния на небольшие системы, кроме того, контактные термометры нуждаются во внешнем электрическом питании, что сужает область их применимости, например, из-за подверженности влиянию электромагнитных помех и опасности возникновения искры. В связи с этим в последнее время существенно вырос интерес к бесконтактным люминесцентным температурным датчикам на основе люминофоров, активированных трехвалентными ионами лантаноидов (Ln3+) [1]. Среди лантаноидов особое внимание уделяется неодиму (Nd3+), поскольку его излучение лежит в первом биологическом окне (700 - 980 нм), что делает его пригодным для изучения живых тканей [1]. Целью настоящей работы является изучение люминесцентных свойств в зависимости от температуры кристаллов молибдатов кальция и стронция, легированных редкоземельными ионами Nd3+.

Были измерены спектры люминесценции, возбуждения люминесценции, а также их температурные зависимости в температурном диапазоне 80 - 500 К. Измерения проводились с использованием лабораторной установки для люминесцентной спектроскопии твердых тел ОФПКЭ НИИЯФ МГУ. Источником излучения служила ксеноновая лампа (150 Вт), образец помещался в вакуумный оптический криостат CRYOTRADE LN-120. Регистрация люминесценции проводилась с использованием спектрографа Oriel MS 257, оснащенного ПЗС детектором Marconi 30-11.

Показано, что в беспримесных молибдатах наблюдается широкая полоса собственной люминесценции при 550 нм, связанная со свечением экситонов, автолокализованных на MoO42- комплексах [2,3]. Определена энергия активации температурного тушения собственной люминесценции. Продемонстрировано влияние примесных ионов Nd3+ на люминесцентные свойства молибдатов. Проведено сопоставление полос излучения и поглощения примесных ионов и обуславливающих их электронных переходов. Обсуждается влияние процессов переноса энергии от матрицы на примесные центры свечения на температурные зависимости люминесценции ионов Nd3+. Показано, что с изменением температуры происходит изменение отношения интенсивностей электронных переходов 4F5/2 → 4I9/2 и 4F3/2 → 4I9/2 в Nd3+, что может быть использовано для бесконтактного измерения температуры [4].

[1] Nunes L.A.O. et al. Neodymium doped fluoroindogallate glasses as highlysensitive luminescent non-contact thermometers // Optical Materials. – 2017. – V. 63. – P. 42-45.

[2] Fujita M., Itoh M. Polarization dependence of the fundamental absorption edge and the Urbach rule in PbMoO4 crystals //physica status solidi (b). – 2010. – Т. 247. – №. 9. – С. 2240-2243.

[3] Спасский Д.А. и др. Особенности люминесценции и оптические свойства кристаллов MgMoO4 и MgMoO4:Yb // Оптика и спектроскопия. – 2009. – Т. 106. – №. 4. – С. 625-632

[4] Balabhadra S. et al. Boosting the sensitivity of Nd3+-based luminescent nanothermometers // Nanoscale. – 2015. – V. 7. – № 41. – P. 17261-17267.