Спектроскопическое изучение наноструктурированных полимеров методом гигантского комбинационного рассеяния света

Казанцева А.В.

Студент, 1 курса магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики, Казань, Россия

E-mail: nastyakazantseva13@gmail.com

В микрофлюидике, фотонике, микроробототехнике для создания высоко функциональных микрообъектов широко используются наноструктуры, синтезированные с помощью двух-фотонной полимеризации (ДФП) [1].  В основе механизма ДФП лежит нелинейное поглощение фотонов акриловым мономером, функционализированным α-аминокетонным фотоинициатором, под воздействием фемтосекундного лазерного излучения. В результате такого воздействия фотоинициатор расщепляется, образуя радикалы, атакующие двойные углеродные связи, а также радикалы, способствующие процессу выращивания полимерной цепи [3].

Нелинейный процесс создания субмикронных структур ДФП позволяет преодолеть дифракционный предел и синтезировать микрообъекты с высокой точностью. Для исследования подобных структур необходимо использовать метод, который обеспечит качественный анализ образца. Таким инструментом является спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния света, иначе говоря, TERS, благодаря которому возможно исследование объектов с нанометровым пространственным разрешением.

В данной работе мы впервые характеризуем с помощью гигантского комбинационного рассеяния света полимерную микроструктуру IP-L 780 (Nanoscribe, GmbH) изготовленную с помощью ДФП. Демонстрируем превосходство пространственного разрешения TERS по сравнению с конфокальной рамановской микроскопией путем записи спектров комбинационного рассеяния света внутренних областей образца, разделенных расстоянием в 100 нм.  В работе экспериментально подтверждается неоднородность полимерных структур на расстояниях меньше размера используемого полимеризованного вокселя. Это исследование доказывает, что метод TERS может быть применён для изучения ДФП микро- и нанострукутр с субволновым пространственным разрешением, прокладывая путь к лучшему пониманию процессов фотополимеризации на наномасштабе [2].

Литература:

- Chung T., Tseng Ch., Baldeck P.L. Design and Two-Photon Polymerization of Complex Functional Micro-Objects for Lab-on-a-Chip: Rotating Micro-Valves [Text] Journal of Neuroscience and Neuroengineering. 2013. Vol. 2. P. 1-5.

- Kazantseva A. et al Nanoscale investigation of two-photon polymerized microstructures with tip-enhanced Raman spectroscopy // Journal of Physics: Photonics. 2021. Vol. 3.  P. 1-11.

- LaFratta Ch., Baldacchini T. Two-Photon Polymerization Metrology: Characterization Methods of Mechanisms and Microstructures // Micromachines. 2017. Vol. 8. P. 1-25.