Улучшение структуры поверхностного слоя в опалоподобных плазмонно-фотонных кристаллах для эффективного возбуждения оптических таммовских состояний

Валитова А.Ф.1, Корюкин А.В. 1,2, Салахов М.Х. 1,2

(аспирант, сотрудник, д.ф.-м.н. профессор)

1 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт физики, Казань, Россия

2 Академия наук Республики Татарстан, Казань, Россия

e-mail: a.valitova2013@yandex.ru

В настоящее время существует фундаментальная возможность создания оптических элементов с заданными оптическими свойствами и управления спектральными характеристиками структур. В данной работе было исследовано пропускание света через трехмерные структуры в опалоподобных плазмонно-фотонных кристаллах с поверхностным слоем золота различной геометрии с помощью метода FDTD. Так же по полученным спектральным зависимостям проанализировали, как включение буферных слоев различной формы влияет на спектральные характеристики структур. Фотонные кристаллы без дефектов, как с необходимым количеством слоев, так и с диаметром сфер трудно изготовить (плохо контролируемый процесс). Для решения данной задачи был добавлен в структуру буферный слой. Оптические характеристики гибридных структур претерпевают значительные изменения при введении буферных слоев различной формы между фотонным кристаллом и слоем золота. Оптимизация структуры позволило улучшить распространение света в среде с определенной структурой поверхностного слоя, что может найти применение в интегральных схемах [1], биосенсорах [2], датчиках [3], при визуализации клеточных мембран [4] и обнаружении вредных газов [5]. Мы предполагаем, что наши результаты обусловлены бездефектностью фотонного кристалла, наличие дефектов приводит к отсутствию пика пропускания в спектрах пропускания. Это показано в экспериментах [6, 7]. Полученные результаты представляют собой количественную оценку эффективности возбуждения оптических таммовских состояний при нормальном падении света и могут быть использованы для контроля как толщины, так и структуры металлического слоя.

Литература

[1] Rafiee E. Design of a Novel Nano Plasmonic-Dielectric Photonic Crystal Power Splitter Suitable for Photonic Integrated Circuits // Optik. 2018. Vol. 172. P. 234-240.

[2] Kim S. Silk protein based hybrid photonic-plasmonic crystal // Optics Express. 2013. Vol. 21. No. 7. P. 8897-8903.

[3] Liu Q. Surface plasmon resonance sensor based on photonic crystal fiber with indium tin oxide film // Optical Materials. 2020. Vol. 102. Art. no. 109800. P. 1-8.

[4] Uddin Sh.Z. Imaging of cell membrane topography using Tamm plasmon coupled emission // Biomedical Physics & Engineering Express. 2014. Vol. 3. No. 6. P. 933-940.

[5] Chen Y.-H. Study on simultaneous sensing of gas concentration and temperature in one-dimensional photonic crystal // Superlattices and Microstructures. 2019. Vol. 131. P. 53-58.

[6] Korovin A.V. Unconventional optical Tamm states in metal-terminated three-dimensional photonic crystals, Phys. Rev. B 93. 2016. P. 115440-(1-10).

[7] Robbiano V. Hybrid plasmonic–photonic nanostructures: gold nanocrescents over opals, Adv. Optical Mater. 2013. Vol. 1. P. 389-396.