Исследование микроволоконного узелкового резонатора в качестве

температурного датчика

Итрин П.А.

аспирант

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 
E–mail: itrin@mail.ru

Микроволоконные узелковые резонаторы (МКР) находят широкое применение в различных сферах, одной из которых является оптическое зондирование. Благодаря эффекту эванесцентного поля возможно использование резонатора в качестве газового датчика, а изменение показателя преломления волокна при изменении температуры – в качестве температурного датчика [1]. Высокая добротность и селективность резонаторов, их компактный размер и ряд других специфических свойств привлекательны для мониторинга и управления параметрами оптического излучения[2]. С помощью МКР можно измерять широкий спектр физических и химических параметров из-за его резонансных свойств, приводящий в высокой чувствительности к внешней среде [3]. Кроме того, оптические резонаторы могут применяться как компоненты волоконных генераторов с гармонической синхронизацией мод, полупроводниковых узкополосных источников и ряде других приложений [4].

В работе продемонстрирован метод изготовления волоконного резонатора мод шепчущей галереи (МШГ) из предварительно тейперированного волокна (диаметр перетяжки около 15 мкм) с коническими участками на обоих концах. Наличие переходного участка волокна с плавно изменяющимся диаметром приводит к снижению потерь.

Проведены измерения спектра пропускания МКР при различной температуре и мощности излучения накачки. Зафиксировано существенное изменение спектра пропускания, отвечающее изменению температуры МКР, что доказывает возможность его работы в качестве чувствительного элемента в системах волоконного мониторинга температуры.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-32-90171.

Литература

- A H. Ahmad, W. Y. Chong, K. Thambiratnam, M. Z. Zulkifli, P. Poopalan, M. M. M. Thant, and S. W. Harun, ‘’High sensitivity fiber Bragg grating pressure sensor using thin metal diaphragm” IEEE Sens. J. 9 (12), 1654-1659 (2009).

- Y. Lou, L. M. Tong, and Z. Z. Ye, ‘’Modeling of silica nanowires for optical sensing” Opt. Express 13, 2135-2140 (2005).

- F. Xu, V. Pruneri, V. Finazzi, and G. Brambilla, ‘’High sensitivity refractometric sensor based on embedded optical microfiber loop resonator” in Proceedings of the Conference on Lasers and Electro -Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference and Photonic Applications Systems Technologies, CMJ7 (OSA, San Jose, 2008).

- Meng Liu, Rui Tang, Ai-Ping Luo, Wen-Cheng Xu, and Zhi-Chao Luo, "Graphenedecorated microfiber knot as a broadband resonator for ultrahigh-repetition-rate pulse fiber lasers," Photon. Res. 6, C1-C7 (2018).