Зависимость характеристик пленок из различных материалов от ориентации в пространстве

Падалинский М.М, Лапаев Д.В., Фитаев И.Ш.

Студенты, аспирант

Крымский федеральный университет им. Вернадского, ФТИ,

Симферополь, Россия

E–mail: miha-padalinskiy2010@mail.com

На данный момент вопрос влияния электромагнитного поля на электронику стоит довольно остро, ведь оно оказывает пагубное влияние и может вызывать различные сбои в технике, вплоть до выхода из строя. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы найти оптимальный материал для использования в качестве защиты от такого воздействия.

Нами были исследованы следующие структуры: сплошные пластины алюминия и меди, толщиной 50 мкм, алюминиевые плёнки, напыленные на ситалл, толщиной 3, 5, 10 нм и размерами 15х15 мм, что удовлетворяет условию 10% - го отношения их площади к сечению волновода, это явление позволяет минимизировать воздействия отраженной волны на генератор входной цепи [3]. Данные образцы были помещены в волновод с сечением 32 х 74 мм и подвергнуты воздействию излучения частотой 4 ГГц, при этом их поворачивали вокруг своей оси. Это позволило снять несколько характеристик: ослабление (прохождение), КСВН, а также отношения мощностей прошедшего и падающего излучения, отраженного и падающего и их зависимость от угла поворота. Далее на примере ослабления (Рис. 1) рассмотрим процессы, происходящие с пленкой.

Рис. 1. Зависимость ослабления от угла поворота

Можно заметить, что при параллельном расположении образцов относительно падающей волны (условный 0 градусов) излучение проходит практически полностью. При перпендикулярной же ориентации образцы уже имеется достаточно сильное ослабление волны, причем, больше всех потери происходят на пленке с напыленным алюминием толщиной 10 нм [2]. Это объясняется поляризационным фактором, а также совпадением ориентации пленки с вектором напряженности электрической компоненты воздействующего поля [1].

Таким образом результаты данного эксперимента в дальнейшем можно использовать для подбора оптимальной пленки с хорошими характеристиками в качестве экрана для электронных устройств.

Литература

- Магда И.И. Исследование физических механизмов деградации изделий электронной техники в мощных электромагнитных полях. / Магда И. И., Блудов С. Б. // Материалы 3-й Крымской конференции «СВЧ-техника и спутниковый прием»,  г. Севастополь, 1993, т. 5, с. 523-526.

- Старостенко В.В. Оптические свойства и динамика наноразмерных плёнок алюминия/ Старостенко В.В., Мазинов А.С. и др.// 28-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии».Т. 4. – Севастополь. – 2018. – С. 1017-1021.

- Fitaev, I.S. Surface topologies of thin aluminum films and absorbing properties of metal dielectric structures in the microwave range./ Fitaev IS, Orlenson VB, Romanets YV, Mazinov AS. // ITM Web of Conferences, 2019, 30: 08013