Характеристики зарядки полимерных композитов, армированных углеродными нанотрубками, при облучении электронным пучком

Пешнина Д.О.1,2, Татаринцев А.А.2, Воробьева Е.А.1, Балакшин Ю.В.1,3, Евсеев А.П.1,2,

Шемухин А.А.1,3

Студент

1Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына, Россия, 119234, Москва

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физической электроники, Москва, 119991, Россия

3Центр квантовых технологий, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 11999, Россия

E-mail: peshnina.do16@physics.msu.ru

Нанокомпозиты представляют собой новый тип дисперсного материала, основанного на малых наноразмерных частицах вещества, введённых в объём матрицы. Особенностью материала является отсутствие взаимного растворения компонентов. Во всех композиционных материалах матрица определяет механические свойства, предназначенные для разделения наночастиц. А целевые свойства, оптические, полупроводниковые, абсорбционные, определяются нанокомпонентами.

Особый интерес вызывают полимерные нанокомпозиты, содержащие углеродные нанотрубки. Помимо выдающихся механических свойств и электропроводности, УНТ обладают малым коэффициентом вторичной электронной эмиссии (ВЭЭ) [1, 2]. Известно, что под действием динатронного эффекта в вакуумных электроприборах может возникнуть нежелательный ток вторичной электронной эмиссии. Для уменьшения этого эффекта используются специальные покрытия с низким коэффициентом вторичной электронной эмиссии. В качестве таких покрытий хорошо подходят обладающие низкими коэффициентами ВЭЭ углеродные плёнки [3].

Углеродные нанотрубки - один из самых перспективных наполнителей для изготовления нанокомпозитов. В данной работе изучена возможность использования полимерных композитных материалов на основе эпоксидных смол, армированных углеродными нанотрубками, в качестве покрытия с низким коэффициентов вторичной электронной эмиссии. Для этого были получены четыре типа образцов: полимер на основе эпоксидных смол, полимерные композиты с наполнителями: неориентированные углеродные нанотрубки, ориентированные углеродные нанотрубки и сажа. Изучены зарядовые характеристики этих образцов.

Литература

1. K.K. Panchagnula, P.Kuppan  Improvement in the mechanical properties of neat GFRPs with multi-walled CNTs // Journal of Materials Research and Technology 8 (2019) 366–376.

2. H.Tanabi, M.Erdal Effect of CNTs dispersion on electrical, mechanical and strain sensing properties of CNT nanocomposites // Results in Physics 12 (2019) 486–503.

3. M. K.Alam, P.Yaghoobi, M.Chang, and A.Nojeh Secondary electron yield of multiwalled carbon nanotubes // Appl. Phys. Lett. 97, 261902 (2010).

4. Безродных И.П., Тютнев А.П., Семёнов В.Т. Радиационные эффекты в космосе. Часть 2. Воздействие космической радиации на электротехнические материалы. 2013.

5. Федосова Н.А. Разработка и математическое моделирование процесса получения керамоматричного композита, армированного углеродными нанотрубками // Дисс. канд. техн. наук. Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева. 2016.

6. А. А. Татаринцев Основные закономерности зарядки диэлектриков и сегнетоэлектриков электронами средних энергий // Дисс. канд. наук, ИПТМ РАН, 2013.

7. N.Li, X.Ma, H.Ye, S.Wang, K.Han Carbon nanotube-modified separator for lithium–sulfur batteries: effects of mass loading and adding polyvinylpyrrolidone on electrochemical performance // J. Phys. Chem. Solid. 134 (2019) 69–76.