Моделирование AlGaAs/GaSb-лавинного фотодиода для излучения 1550 нм

Удалов А.А.

Аспирант

Шестериков Е.В.

зав.лаб, к.т.н.

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, отделение лазерного зондирования, Томск, Россия

E-mail:1yaphets1@mail.ru

Лавинные фотодиоды (ЛФД) широко используются в радиофотонике как фотодетекторы СВЧ - сигнала. В последние годы радиофотоника нашла свое применение в таких областях, как передача с минимальными потерями сигналов спутниковой связи, линии передачи СВЧ-сигналов внутри крупных объектов, системы радиоэлектронной борьбы, оптические линии задержки и обработки сигналов, системы калибровки радаров, фазированные антенные решетки. Наименьшее затухание СВЧ-сигнала в волоконно-оптических линиях передачи наблюдается в третьем окне прозрачности оптического волокна, которой соответствуют волны 1550 нм [1].

В данной работе проводится моделирование ЛФД, который должен будет работать с длиной волны 1550 нм, поэтому следует выбрать материал, ширина запрещенной зоны которого находится в области энергий 0,5 – 1 эВ. Для этого был выбран антимонид галлия (GaSb), ширина запрещенной зоны которого 0,726 эВ при T = 300 K. В работе [2] использовали добавки GaSb в гетероструктуру AlxGa(1-x)As/GaAs для повышения ее фоточувствительности, и для создания с помощью неё специального буферного слоя, положительно влияющего на уменьшение темнового тока ЛФД.

Моделирование проводили c помощью пакета COMSOL Multiphysics, модуль физики Semiconductor. В данный модуль входят все использованные материалы – AlGaAs, GaSb.

Рис.1. – Фоточувствительность моделируемого ЛФД в области ИК спектра 1200 – 1700 нм.

Для оценки результатов моделирование проведено сравнение с зарубежным ЛФД [3]. Сравнимость основных характеристик, таких как фоточувствительность, темновой ток, коэффициент усиления и проч. параметров ЛФД свидетельствует о положительных предварительных результатах моделирования.

***

Разработана модель фотодиода для работы в качестве фотодетектора в волоконно-оптических линиях связи для работы с длинной волны 1550 нм. Фотодиод включает в себя гетероструктуру AlxGa(1-x)As/GaSb. Максимальное достигнутое значение фоточувствительности 10 А/Вт (Рис.1.). Максимально достигнутый коэффициент усиления М = 60. В ближайшее время планируется изготовление и испытание моделированного ЛФД.

Литература

1. Заславский К. Е. Волоконно-оптические системы передачи со спектральным уплотнением (ВОСП-WDM): Учебное пособие. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2002. — 67 с.

2. Marshall, A. R. J., Craig, A. P., Reyner, C. J., & Huffaker, D. L. (2015). GaAs and AlGaAs APDs with GaSb absorption regions in a separate absorption and multiplication structure using a hetero-lattice interface. Infrared Physics & Technology, 70, 168–170. doi:10.1016/j.infrared.2014.08.014

2. Hamamatsu G8931-04 Time response characteristics compatible with SONET and G/GE-PON [Электронный ресурс] URL:https://www.hamamatsu.com/jp/en/product/type/G8931-04/index.html