Фотолюминесценция квантовых точек CdSe/ZnS, стабилизированных алифатическими и ароматическими лигандами

Преснов Н.Д.1, Карпов О.Н.2

1студент, 2научный сотрудник

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет Москва, Россия;

2 Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия.

E-mail: presnov.nd17@physics.msu.ru

Исследования в области полупроводниковых квантовых точек (КТ) являются неотъемлемой частью современного материаловедения. Ограниченные размеры КТ существенно влияют на движение носителей заряда в них, модифицируя их электронные и оптические свойства [1]. Особенности КТ, такие как квантоворазмерный эффект, позволяющий управлять шириной запрещенной зоны, и существование экситонов при комнатной температуре, делают их уникальным материалом, находящим многочисленные применения для генерации излучения и управления им. Для практического применения все чаше используются нанокомпозиты, полученные путем введения КТ в оптически прозрачную матрицу. В качестве органических лигандов могут быть использованы различные органические соединения, обладающие функциональной группой, способной взаимодействовать с поверхностью наночастиц. Данная работа была направлена на изучение оптических свойств КТ с различными стабилизаторами на поверхности.

Одним из перспективных методов синтеза КТ является одноэтапный метод, основанный на различии реакционных способностей прекурсоров [2]. Особенностью такого метода является градиентное изменение состава КТ CdSe/ZnS и отсутствие резких границ между ядром (CdSe) и оболочкой (ZnS). Для предотвращения агрегации КТ используются молекулы органических лигандов химически связанные с поверхностью наночастиц. Выбор лиганда-стабилизатора имеет большое значение для формирования функциональной среды, допированной КТ. В связи с этим представляется важность исследования возможного влияния лигандов на фотолюминесцентые (ФЛ) свойства КТ.

В данной работе проводилось исследование спектров и кинетики ФЛ КТ CdSe/ZnS, с двумя различными типами стабилизатора на поверхности (Рис 1), а именно (1) стабилизированные олеиновой кислотой и триоктилфосфином и (2) КТ, полученные путем замещения олеиновой кислоты на поверхности наночастиц на ароматическую.

Рис. 1. Строение КТ CdSe/ZnS, стабилизированных ТОФ, а также алифатической (1) и ароматической кислотами (2).

Для проведения измерений использовались золи КТ CdSe/ZnS в тетрагидрофуране. Возбуждение ФЛ осуществлялось импульсами второй гармоники излучения лазера EKSPLA 2143A (532 нм, 25 пс, 10 Гц). ФЛ регистрировалась спектрометром Princeton Instruments Spectra Pro 2500i с ПЗС-матрицей и стробируемым многоканальным усилителем. Типичный спектр ФЛ исследованных КТ CdSe/ZnS приведен на рис. 2. Он содержит экситонную полосу (580 нм) и намного более слабую полосу, связанную с электронными ловушками (VSe) (750 нм). Кинетика экситонной полосы ФЛ для КТ с лигандами обоих типов (рис. 2, врезка) хорошо описывается суммой двух спадающих экспонент с характерными временами 20 и 70 нс для олеиновой кислоты и триоктилфосфина и 20 и 80 нс для ароматических кислот соответственно. Время спада ФЛ для полосы ФЛ 750 нм превышает время спада экситонной полосы ФЛ. Полученные результаты следует учитывать при создании композита КТ.

Рис. 2. Спектр ФЛ КТ CdSe/ZnS, стабилизированных олеиновой кислотой и триоктилфосфином. На врезке – кинетика сигнала ФЛ и его аппроксимация суммой двух спадающих экспонент.

Литература

[1] Green M. Semiconductor Quantum Dots: Organometallic and Inorganic Synthesis. Cambridge. RSC, 2014.

[2] Bae W.K., Char K., Hur H., Lee S. // Chem. Mater. 2008. V. 20. № 2. P. 531-539.