ТУННЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaN ПРИ ДЕГРАДАЦИИ

Смирнова Татьяна Сергеевна

студент

Ульяновский государственный университет

Инженерно-физический факультет высоких технологий

E–mail: kapiton04@yandex.ru

Светоизлучающий диод или светодиод – это гомо- или гетеро- p-n-переход, прохождение тока через который в прямом направлении сопровождается генерацией в полупроводнике излучения.

Основные преимущества светодиодов перед остальными источниками света:

- высокая световая отдача;

- экономия электроэнергии при использовании вместо ламп накаливания;

- надежность и большой срок службы, достигающий 100 000 часов;

- чистота и широкий спектр цветов от красного до синего с заданной длинной волны;

- регулируемая интенсивность;

- низкое рабочее напряжение;

Важной особенностью полупроводниковых источников света является то, что они, в отличие от традиционных ламп, через 50–100 тысяч часов не выходят из строя. Наблюдается лишь постепенное снижение их светового потока. Однако вопрос оценки снижения потока, то есть деградации полупроводниковых светодиодов, приобретает в таком случае особую актуальность.

Как видно из рис. 1 с увеличением времени наработки светодиодов происходит уменьшение значений тока в области малых напряжений. Поскольку до напряжения загорания светодиода (2.5 В) основным механизмом тока переноса является, туннельный токоперенос, значит происходит уменьшение туннельной составляющей тока для времен 100 и 250 часов. При этом в указанном диапазоне времен наработки происходит увеличение яркости свечения исследуемых диодов. Можно предположить, что уменьшение туннельной составляющей и увеличение яркости происходит при залечивании поверхносных дефектов

.

# Text boxes

Рис. 1 Вольтамперная характеристика    синих 	светодиодов на основе InGaN