Влияние на подвижность границ зерен в никеле примесных атомов алюминия

Зюзин Денис Игоревич

Студент 1 курса магистратуры, группы 8КТМ-01

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,

Факультет специальных технологий, Барнаул, Россия

E-mail: denis.physic96@gmail.com

Полученные в обычных условиях металлы по своему строению являются поликристаллами. Кристаллы, из которых состоят такие металлы, называются зернами. Каждое такое зерно имеют неправильную форму и свою ориентировку кристаллической решетки относительно соседних зерен.

Главную роль в большом количестве процессов в металлах играют границы зерен, межфазные и межзеренные границы. Это относится и к поликристаллам, композиционным материалам и механическим  смесям с малым размером фаз-компонентов. В таких случаях влияние границ зерен на макроскопические свойства материалов высоко.

Границы зерен (ГЗ) служат основными дефектами поликристаллов. Многие свойства материалов зависят от ГЗ. Важное место в процессах деформации и разрушении при повышенных температурах занимают границы зерен. Макроскопические свойства при таких условиях будут зависеть от размеров зерен и от микроскопических свойств, их структурного состояния. Процесс возврата, рекристаллизации, сегрегации примесей будут зависеть от влияния свойств ГЗ, влияющих на процессы формирования микроскопической структуры.

Стоит отметить, что весомая доля теоретических и экспериментальных данных по границам зерен содержит описание специальных границ. В настоящее время обычные границы, имеющие неупорядочное строение, мало исследованы [1]. На данном этапе времени, ни одна из исследованных моделей границ, не может в полной мере оценить термодинамические параметры границы и рассчитать их кинетические свойства.

Знание структуры энергетических характеристик ГЗ способно объяснить явления, протекающие в материалах: рост зерен, деформация, сегрегация примесей, разрушение и т. д. Как правило, границы зерен рассматривают как стоки для примесных атомов и точечных дефектов. Но пристальное изучение взаимодействий ГЗ с дефектами и примесями на атомном уровне начались не так давно.

Миграция ГЗ стоит в основе рекристаллизации. Такое явление необходимо рассматривать как важный фактор в получении материалов с требуемыми свойствами. Тут стоит учитывать физические механизмы процесса миграции для управления рекристаллизацией и заданием свойств получаемых материалов. Но не во всех случаях процесс рекристаллизации необходим. Знание механизмов миграции дает возможность предположить методики стабилизации структуры и торможения процессов укрепления зерна с течением времени. Изменение конфигурации миграции ГЗ играет значимую роль при деформации кристаллов с малым размером зерна. Вследствие этого сейчас большое внимание уделено к изучению вопроса подвижности границ зерен.

***

Актуальность данной работы заключается в изучении миграции границ зерен и влиянии на ее скорость различных факторов.

Научная новизна состоит в изучении и накапливании знаний в области границ зерен поликристаллов и миграции границ зерен наклона <100> и <111> в Ni. Также было проведено исследование зависимости скорости миграции ГЗ Ni при наличии разной концентрации примесных атомов Al.

Результаты работы могут быть использованы для улучшения теоретических представлений о миграции границ зерен поликристаллов. К тому же, трехмерные модели, созданные с помощью метода молекулярной динамики, возможно использовать как лабораторный и познавательный материал для студентов технических специальностей в учебных целях.

В данной работе было проведено исследование влияния на подвижность границ зерен в Ni примесных атомов Al с помощью метода молекулярной динамики. Получены следующие результаты:

- Скорость миграции границ зерен наклона увеличивается с ростом температуры и угла разориентации.

- С ростом концентрации примесных атомов алюминия скорость миграции ГЗ наклона в никеле уменьшается.

- Границы наклона <111> мигрирует интенсивнее границ с ориентацией  <100> при тех же углах разориентации и температуре.

Подвижность границ зависит от их структуры, а также от концентрации на них примесей.

Полученные модели и результаты можно использовать в качестве справочных данных и/или лабораторных работ для студентов технических специальностей.

Литература

- Чувильдеев В. Н. Микромеханизм самодиффузии в расплавах металлов. //Часть 1. Модель самодиффузии. Расплавы:, 1996, № 2, с. 919.

# Герасимова Н. С. Кристаллические решетки и их дефекты. - Калуга 2015 г – с. 79

# Грабский М. В. Структура границ зерен в металлах - М.: Металлургия, 1972. - 160 с.

- Кайбышев О. А., Валиев Р.З. Границы зёрен и свойства металлов - М: Металлургия, 1987 – 214 с.

- Козлов Э. В., Конева Н. А., Попова Н. А. Зеренная структура, геометрически необходимые дислокации и частицы вторых фаз в поликристаллах микро- и мезоуровня // Физическая мезомеханика. - 2009. - Т.12, №4. - С. 93-106.

- Новоселова Д. В., Полетаев Г. М., Коваленко В. В., Старостенков М. Д. - особенности молекулярно-динамической модели миграции тройного стыка зерен в металлах // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2012. - Т.9, №3. - C. 344-348.