Импеданс структур с радиальным распределением электрического тока

Шендрикова Лидия Андреевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

shendrikova.lida@gmail.com

В современном мире особую роль играют магнитные датчики различной чувствительности. Они широко используются во многих областях науки и техники: медицина, навигация, военная сфера и др. Магнитоимпедансный эффект - зависимость электрического импеданса проводника от напряженности внешнего магнитного поля – является основой для работы некоторых сенсоров [1-3].

Практика показала, что эффективными материалами для изготовления МИ датчиков являются аморфные металлические магнитные сплавы [4]. Цель настоящей работы - изучение особенностей магнитного импеданса образцов с радиальным распределением тока.

Исследуемые структуры состояли из двух одинаковых аморфных дисков, разделенных слоем диэлектрика и соединенных по периферии непрерывным контактом. В качестве материала были использованы стандартные магнитномягкие аморфные ленты (2НСР, 24КСР, 71КНСР). Из каждой ленты были вырезаны по 6 дисков с диаметрами 1 см (2НСР, 24КСР) и 2 см (71КНСР). Затем диски из 2НСР и 71КНСР были спаяны по периферии. К центру были спаяны подводящие провода. Для соединения дисков из сплава 24КСР был использован токопроводящий клей.

Рис. 1 Геометрия исследуемых образцов

Измерение импедансных характеристик в диапазоне частот 50Гц - 200кГц проводилось с помощью измерителя RLC-компонент АКТАКОМ (модель АМ-3016).
В высокочастотной области (2МГц-6ГГц) измерение импедансных характеристик проводилось с помощью векторного анализатора AGILENT FieldFox N9923A. Для проведения измерений была разработана ячейка в виде платы на основе текстолита с подведенными высокочастотными разъёмами (рисунок 2).

рис. 2 Схематическое изображение ячейки-платы.

Геометрия исследуемой структуры позволяет объединить ёмкостные и индуктивные свойства в одном элементе. Такая конструкция имеет ряд преимуществ для практических применений. Резонансное поведение частотной зависимости импеданса позволяет регулировать чувствительность датчика, а локализация создаваемого магнитного поля внутри датчика позволяет избежать его влияния на исследуемые объекты.

Литература

- A.D. Sutomo, Nuryani Nuryani, and B. Purnama A short review of magneto-impedance effect for biosensor // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1153 (2019) 012045;

- Гудошников С. А., Козлов А. Н., Усов Н. А., Магнитометр на эффекте гигантского магнитного импеданса // патент RU (11) 130 409(13) U1;

- P. Gazda, R. Szewczyk Novel Giant Magnetoimpedance Magnetic Field Sensor // Sensors 2020, 20, 691;

- T. Meydan, Amorphous materials in sensor applications // IEE Colloquium on Magnetic Materials for Sensors and Actuators (Digest No. 1994/183), London, UK, 1994, pp. 2/1-2/3