Влияние размагничивающего поля на конфигурацию доменной структуры монокристалла SmCo5

Дунаева Г.Г., Ракунов П.А.

студенты магистратуры

Тверской государственный университет, физико-технический факультет, Тверь, Россия

E–mail: galina_dunaeva98@mail.ru

Магнитная доменная структура является  индивидуальной характеристикой магнитного материала и позволяет получить информацию о его локальных магнитных свойствах, что является практически важной задачей при анализе гетерофазных и поликристаллических образцов [1, 2].

Целью данной работы являлось исследование влияния размагничивающего поля на  конфигурацию доменной структуры (ДС) на краю и в центре поверхности монокристаллического образца соединения SmCo5.

В качестве объекта исследования был выбран данный образец, т.к. это соединение характеризуется магнитокристаллической анизотропией типа «лёгкая ось» при комнатной температуре и является высокоанизотропным (поле анизотропии HA ( 400 кЭ, намагниченность насыщения 4(Is ( 10 кГс).

После механических обработок образец представлял собой одно зерно сплава сферической формы, на основе которого изготавливался шлиф. Эксперимент проводился при комнатной температуре с помощью комплекса, разработанного на базе металлографического микроскопа Neophot-30, позволяющего в автоматического режиме управлять величиной магнитного поля (до 15 кЭ), создаваемого электромагнитом, и регистрировать изображения ДС[3]. Направление внешнего магнитного поля совпадало с осью легкого намагничивания (ОЛН) образца. Трансформации доменной структуры во внешнем магнитном поле, направленном перпендикулярно плоскости наблюдения фиксировались с помощью цифровой камеры Levenhuk M800 PLUS. На рисунке 1 представлены изображения доменной структуры соединения SmCo5 при напряженности внешнего магнитного поля H = 8,6 кЭ на краю и в центре поверхности шлифа.

Рис.1. Микрофотографии конфигурации ДС соединения SmCo5 при напряженности магнитного поля H = 8,6кЭ: А) на краю, Б) в центре исследуемой базисной поверхности. На вставках показаны микрофотографии ДС в отсутствие внешнего магнитного поля.

Из рисунка 1 видно, что процесс намагничивания на данных участках протекает по-разному [4]. При данном значении напряженности внешнего магнитного поля на краю поверхности исследуемого образца доменная структура отсутствует, что свидетельствует о состоянии магнитного насыщения этого локального участка.

Для объяснения различия магнитного поведения на исследованных участках поверхности SmCo5, было проведено моделирование в COMSOL намагниченного вдоль оси z образца в форме реального объекта (диска). На рисунке 2 изображены результаты расчёта распределения размагничивающего поля вблизи поверхности образца.

Рис.2. Результаты моделирования в COMSOL составляющей Hz размагничивающего поля для сечения образца SmCo5 в намагниченном состоянии.

Поле, при котором образец достигает магнитного насыщения, зависит: от размагничивающего поля, пропорционального размагничивающему фактору и направленного против внешнего поля и дополнительного поля, связанного с работой магнитного поля по переводу образца в однодоменное состояние. Из рисунка 2 видно, что вблизи края поверхности величина размагничивающего поля меньше, чем в центре, что, соответственно, приводит к меньшему значению локального поля насыщения.

Таким образом, размагничивающее поле образца оказывает непосредственное влияние на процесс намагничивания: изменение конфигурации доменной структуры локальных участков поверхности исследуемого объекта.

Данная работа выполнена на оборудовании лаборатории магнитных материалов Центра коллективного пользования научной аппаратурой и оборудованием Тверского государственного университета. Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ  в  рамках  выполнения  государственного  задания  в  сфере  научной  деятельности (проект № 0817-2020-0007) и РФФИ (проекты № 18-03-00132 и 20-37-70007).

Литература

- Пастушенков Ю.Г. Магнитная доменная структура. Количественный анализ микромагнитных параметров: Монография. Тверь: Тверской государственный университет, 2007. 3 с.

- Hubert, A. The Analysis of Magnetic Microstructures / A. Hubert, R. Schafer // Springer. 1998. 720 p.

- Карпенков А.Ю., Дунаева Г.Г., Ракунов П.А., Семенова Е.М. Метод анализа процессов перемагничивания магнетиков по изображениям магнитной доменной структуры //Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2018. – №. 10. – С. 338-344.

- A. Singh, V. Neu, S. Fähler, K. Nenkov, L. Schultz and B. Holzapfel. Mechanism of coercivity in epitaxial SmCo5 thin films. Phys. Rev. B 77, 104443 (2008).