Исследование зависимости магнитостатических, магнитострикционных и динамических магнитных свойств аморфных ферромагнитных микропроводов из сплава Fe7,5Si17,5B15 в стеклянной оболочке от величины внутренних напряжений

Литвинова А.И.

аспирант, 4 курс

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, институт физико-математических наук и информационных технологий, Калининград, Россия

E–mail: milana-56@mail.ru

Аморфные ферромагнитные микропровода нашли широкое применение их использования в качестве элементов кодирующих и логических устройств [1, 2, 3]. Аморфные микропровода с положительной константой магнитострикции обладают превосходными свойствами магнитомягких материалов (коэрцитивная сила не более 4 кА/м) [3]. Процесс перемагничивания, обеспечивающий магнито-бистабильное поведение таких микропроводов, позволяет доменной границе достигать высоких значений скоростей [1,2]. Поиск путей контроля динамики движения доменной границы (ее скорости и подвижности), позволит расширить набор технических приложений, и использовать микропровода в качестве высокочувствительных датчиков магнитных полей, напряжений, низкого давления, деформаций и других физических параметров [4,5].

В процессе изготовления аморфных ферромагнитных микропроводов, покрытых стеклянной оболочкой, в их металлической жиле возникают внутренние механические напряжения: (i) закалочные и (ii) из-за разницы коэффициентов теплового расширения металла и стекла. Разделить вклад от различных напряжений сложно ввиду комплексности процесса остывания микропровода в процессе его изготовления. Понимание механизмов формирования свойств в зависимости от напряжений различной природы позволит изготавливать микропровода с заданными свойствами. Таким образом, задача исследования совместного и раздельного влияния напряжения различной природы на магнитные свойства микропровода является актуальной.

Для эксперимента были выбраны аморфные ферромагнитные микропровода из сплава Fe7,5Si17,5B15 в стеклянной оболочке, изготовленные методом Улитовского-Тейлора, с отношением диаметра металлической жилы к общему диаметру d/D=12 мкм/27 мкм=0,44. Отношение диаметров ассоциируется с напряжениями типа (ii), величина диаметра металлической жилы – с напряжениями типа (i). Для каждого микропровода были измерены петли гистерезиса, коэффициент магнитострикции и получены значения скоростей доменной границы. Такие же магнитные характеристики были исследованы на образцах после снятия стеклянной оболочки. Снятие стекла произведено механически. Перечисленные выше магнитные величины были измерены с помощью индукционного магнитометра (петли), метода Сикстуса-Тонска (скорости) и с использованием метода малоуглового вращения магнитного момента (магнитострикция).

Результаты эксперимента.

Начальная форма петли гистерезиса исследуемых микропроводов являлась прямоугольной, то есть образцы магнито-бистабильны. После снятия стеклянной оболочки наблюдается s-образная форма петли гистерезиса (рисунок 1).

В таблице 1 приведены результаты измерений магнитных характеристик образцов: коэрцитивная сила HС (Э), коэффициент прямоугольности К петли гистерезиса (отношение магнитного момента к магнитному моменту насыщения), значение скорости V (км/c) при внешнем поле Н = 2,16 Э, константа магнитострикции λs. Как видно из таблицы 1, со снятием стеклянной оболочки для всех исследуемых образцов наблюдается уменьшение значения коэрцитивной силы, а также коэффициента прямоугольности. Снятие стеклянной оболочки уменьшило вклад напряжений, возникших внутри металлической жилы из-за разницы коэффициентов теплового расширения металла и стекла, и, как следствие, увеличило вклад закалочных напряжений.

|  | Увеличение константы магнитострикции также является результатом уменьшения внутреннего напряжения, вызванного присутствием оболочки. Доменная граница стала подвижнее. Изменение величины отношения диаметра металлической жилы к общему диаметру микропровода d/D при снятии стеклянной оболочки становится равным единице, т.е. достигает максимального значения, соответственно, значение внутренних напряжений, вызванных присутствием стеклянной оболочки, - минимально. Для снятия закалочных напряжений в дальнейшем планируется провести низкотемпературный отжиг [6], что приведет к дальнейшему увеличению подвижности доменной стенки. |
| --- | --- |
| Рис.1 Петли гистерезиса исследуемых микропроводов из сплава Fe7,5Si17,5B15: форма прямоугольная – образцы в стеклянной оболочке, форма s-образная – образцы после снятия стеклянной оболочки. |  |

Таблица 1. Магнитные характеристики образца аморфного ферромагнитного микропровода из сплава Fe7,5Si17,5B15 в стеклянной оболочке с отношением диаметра металлической жилы к общему диаметру d/D=12 мкм/27 мкм = 0.44.

| № | Магнитная характеристика | Наличие стеклянной оболочки | Номер образца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4 |
|  | Нс, А/м | в стекле | 424,15 | 420,96 | 370,03 | 451,20 |
|  |  | без стекла | 105,04 | 85,94 | 70,02 | 104,24 |
|  | К (M/Ms) | в стекле | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | без стекла | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,79 |
|  | V, км/с при Н = 2,16 Э | в стекле | 0,68 | 1,13 | 2,63 | 1,31 |
|  |  | без стекла | 2,84 | 2,70 | 2,73 | 3,28 |
|  | λs,10-6 | в стекле | 3,66 | 1,77 | 3,79 | 2,93 |
|  |  | без стекла | 11,3 | 5,58 | 3,91 | 23,2 |

Литература

1. Zhukov A. Glass-coated magnetic microwires for technical applications// Journal of Magnetism and Magnetic Materials.– 2002.–V.242-245.–Part I.–P.216-223.

2. V. Rodionova, M. Ilyn, M. Ipatov, V. Zhukova, N. Perov and A. Zhukov “Spectral properties of electromotive force induced by periodic magnetization reversal of arrays of coupled magnetic glasscovered microwires”, J. Appl. Phys. 111, (2012) 07E735.

3. V. Zhukova, M. Ipatov and A. Zhukov, Thin Magnetically Soft Wires for Magnetic Microsensors, Sensors 9(2009) рр. 9216-9240.

4. Corte-León P., Zhukova V., Ipatov M., Blanco J. M., Gonzalez J., Dominguez L., Churyukanova M., Zhukov A. High frequency giant magnetoimpedance effect of a stress-annealed Fe-rich glass-coated microwire// Journal of Alloys and Compounds.- 2019.-V.802.-P.112–117.

5.  Zhukov A., Zhukova V. Magnetic properties and applications of ferromagnetic microwires with amorphous and nanocrystalline structure// NY: Nova Science Publishers, Inc., 2009.

6. I. Baraban, S. Leble, L.V. Panina, V. Rodionova, Control of magneto-static and -dynamic properties by stress tuning in Fe-Si-B amorphous microwires with fixed dimensions, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 477 (2019) 415-419.