УДК 533.922

Детектирование колебаний субтерагерцового диапазона при помощи обратного спинового эффекта Холла

Сурин К.И. 1, Сафин А.Р.1,2

аспирант, с.н.с,

1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
2Национальный исследовательский университет «МЭИ»

E-mail: constantine@surin.biz , arsafin@gmail.com

Возбуждение и детектирование терагерцевых колебаний в антиферромагнитных наноструктурах является важным направлением спинтроники [1] и магноники [2]. В [3] двуслойная структура, состоящая из антиферромагнетика (АФМ) и слоя тяжелого металла (ТМ) использовалась для детектирования терагерцевого спинового тока, а в [4] был предложен механизм перестройки частоты такого детектора с помощью постоянного электрического тока. В данной работе исследуется выпрямление терагерцевых колебаний, возбуждаемых копланарной линией в гетероструктуре АФМ- ТМ.

(а) 						(б)

Рис. 1: Структурная схема детектора субтерагерцевых колебаний, выполненного на основе антиферромагнетика (AFM) и слоя тяжелого металла (Pt), напыленных на подложку (substrate). Входной переменный терагерцевый электрический ток протекает по копланарной линии, возбуждая магнитное поле круговой поляризации (б) [5].

Физическая структура детектора терагерцевых колебаний на основе структуры АФМ-ТМ представлена на рис.1а. Здесь входной переменный терагерцовый электрический ток протекает по копланарной линии, возбуждая магнитное поле круговой поляризации , где  - магнитная постоянная, - угол поляризации,  - амплитуда и частота поля, соответственно. Переменное магнитное поле действует на намагниченности подрешеток M1,2 АФМ [1], приводя к колебаниям вектора антиферромагнетизма в плоскости, перпендикулярной интерфейсу, где Ms – намагниченность насыщения АФМ. При этом возбуждающее копланарной линией магнитное поле имеет циркулярную поляризацию (рис.1б). Изменяющийся вектор l приводит к возникновению обратного эффекта действия АФМ на ТМ и за счет обратного спинового эффекта Холла возникает электрическая разность потенциалов VOUT. В данной работе в качестве АФМ используется IrMn с одноосной анизотропией и соответствующей частотой , при этом частота обменного взаимодействия . Частота антиферромагнитного резонанса  при этом равна . Система уравнений, характеризующая динамику вектора  имеет следующий вид [1]:

(1)

где  - константа затухания Гильберта, - матрица, характеризующая анизотропию образца, и 28 ГГц/Тл - гиромагнитное отношение. Стационарное направление вектора Нееля  соответствует вектору  (см. рис.1а), а динамическая часть  находится из уравнения:

| , | (2) |
| --- | --- |

которое имеет решение следующего вида:

| . | (3) |
| --- | --- |

Частотная характеристика (3) полученного решения (3) представляет собой простейшую характеристику резонансного колебательного контура с центральной частотой  и шириной спектральной линии . Выпрямленное напряжение  на выходных контактах тяжелого металла находится из расчета спинового тока [3,4], текущего из АФМ в ТМ и пропорционального вида:

|  | (4) |
| --- | --- |

Для типичных параметров структуры IrMn/Pt [4] выходное выпрямленное напряжение при резонансе    равно 100 мкВ, что при входной мощности 100 нВт соответствует чувствительности 1000 В/В.

В работе предложена схема приемника переменных терагерцевых колебаний на основе антиферромагнитной тонкой пленки и слоя тяжелого металла. Циркулярная поляризация магнитного поля реализована с помощью копланарной линии. Чувствительность к переменному сигналу такой структуры детектора сравнима с чувствительностью современных детекторов, построенных на основе диодов Шоттки.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента для молодых кандидатов наук № МК-283.2019.8, гранта РФФИ 19-29-03015, а также грантом Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах РФ (№ 075-15-2019-1874).

Литература

1. Baltz V., Manchon A., Tsoi M., Moriyama T., Ono T., Tserkovnyak Y. Antiferromagnetic spintronics // Rev. Mod. Phys. 2018. Vol. 90. P. 015005.

2. Никитов С.А., Сафин А.Р., Калябин Д.В., Садовников А.В., Бегинин Е.Н., Логунов М.В., Морозова М.А., Одинцов С.А., Осокин С.А., Шараевская А.Ю., Шараевский Ю.П., Кирилюк А.И. Диэлектрическая магноника – от гигагерцев к терагерцам // Успехи физических наук. 2020. Т. 190. № 10. С. 1009-1040.

3. Khymyn R., Tiberkevich V., Slavin A. Antiferromagnetic spin current rectifier // AIP. Adv. 2017. Vol. 7. P. 055931.

4. Safin A., Puliafito V., Carpentieri M., Finocchio G., Nikitov S., Stremoukhov P., Kirilyuk A., Tyberkevych V., Slavin A. Electrically tunable detector of THz-frequency signals based on an antiferromagnet // Applied Physics Letters. (в печати).

5. Zollitsch C. Diploma thesis Ferromagnetic Resonance at Low Temperatures // Garching, November 28, 2011