# Магнитные свойства TiO2 легированного 3d5-ионами Co и Fe

Вострокнутова Алина Владимировна

Студентка Казанского Федерального Университета, Казань, Россия

E-mail: vostr.work@gmail.com

Хорошо известно, что разбавленные магнитные полупроводники на основе наноматериалов TiO2 являются перспективными материалами для спинтроники, катализа и использования в сенсорах, устройствах, основанных на эффекте переноса спин-поляризованных носителей заряда [1]. Подходящими для таких целей могут быть ферромагнитные оксидные полупроводники, которые характеризуются высокими значениями намагниченности и температуры Кюри. В литературе предлагается использовать диоксид титана TiO2, легированный примесями различных переходных металлов [2,3]. Для промышленного применения образец должен обладать собственным ферромагнетизмом при комнатной температуре в полупроводниковом материале. Широкополосные металлоксидные полупроводники (в том числе TiO2 (рутил, анатаз, бруцит)), в которых небольшая часть катионов замещена магнитными ионами, могут проявлять ферромагнитные свойства при комнатной температуре, сохраняя при этом свойства незамещенного полупроводника [4, 5]. В работе проведен расчет спектров ЭПР порошка для 3d5 ионов кобальта и железа, легированных в  TiO2, при различных параметрах анизотропии D, используя спиновый гамильтониан вида, когда магнитное поле направлено вдоль оси z:

где S – полный спин парамагнитного иона, D – тензор анизотропии, Н – магнитное поле.

Рис.1 Рассчитанные спектры магнитного резонанса для X - и Q - диапазонов

Проведено сравнение теоретически рассчитанных спектров ЭПР и зарегистрированных в X- и Q- диапазонах.

[1] M. Cardona, Phys. Stat. Sol. (a) 188, 1209 (2001).

[2] P.B. Allen, Phys. Rev. B 18, 5217 (1978).

[3]M.H. Kryder, C.S. Kim. IEEE Trans. Magn. 45, 3406 (2009)

[4]Park W.K., Ortega-Hertogs R.J., Moodera J.S. etal. // J. Appl. Phys. 2002. Vol. 91. N 10. P. 8093. doi: 10.1063/1.1452650

[5]S.J. Pearton, M.H. Heo, M. Ivill, D.P. Norton, T. Steiner. Semicond. Sci. Technol. 19, R 59 (2004).