Влияние полисинтетических двойников на свойства сплавов системы Ni-Mn-Ga

Калганов Д.А., Каминский В.В.

студент, 1 курс магистратуры

Университет ИТМО,

факультет лазерной фотоники и оптоэлектроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: 285397@niuitmo.ru

Сплавы с магнитным эффектом памяти формы являются перспективными функциональными материалами для датчиков и устройств микроэлектромеханических систем. Особый интерес для исследований представляют тройные интерметаллиды получаемые в системе Ni-Mn-Ga, такие как Ni50Mn29Ga21. Данные сплавы имеют близкие к комнатной температуры фазовых превращений, а высокая подвижность мартенситных вариантов определяет большие значения эффектов, важных для их практического применения.

В данной работе были изучены упругие и неупругие свойства образцов с различно-ориентированными двойниками a/b типа. Для исследований использовался метод составного пьезоэлектрического осциллятора с основной резонансной частотой 100 кГц. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о корреляции модуля упругости и декремента затухания колебаний от двойниковой структуры внутри образца.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-32-90195

# Text boxes

Рис. 1. Модуль Юнга – а и декремент затухания колебаний – б образца Ni50Mn29Ga21 при одном цикле нагрев-охлаждение