Магнитные свойства наноразмерных частиц FeBO3

Снегирёв Н.И., Cтарчиков С.С.

Аспирант 2 года обучения

Институт кристаллографии им А.В. Шубникова

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: niksnegir@yandex.ru

В последнее время широкий интерес представляют теоретические и экспериментальные исследования магнитной динамики антиферромагнитных частиц [1]. В этом плане наночастицы FeBO3 могут быть весьма перспективным модельным объектом, так как кристаллическая и магнитная структура «объемных» кристаллов бората железа довольно хорошо изучена [2].

Кроме того, в ряде теоретических работ показано, что наночастицы бората железа обладают более широким, по сравнению с объёмными кристаллами, диапазоном оптической прозрачности, что может обеспечить их применение в качестве уникальных магнитооптических преобразователей [3]. Таким образом, получение наноразмерных частиц FeBO3 и изучение их свойств является важной фундаментальной и прикладной задачей.

Рис 1. Мёссбауэровские спектры наночастиц FeBO3, перемолотых в течение 3 ч (верх) и 25 ч (низ), полученные при комнатной температуре без (слева) и в присутствии (справа) внешнего магнитного поля. Точками показаны экспериментальные данные, светлая компонента – магнитный секстет, тёмная – парамагнитный дублет.

В настоящей работе наночастицы бората железа получены методом механического помола монокристаллов FeBO3 и исследованы с помощью мёссбауэровской спектроскопии.

Установлено, что при комнатной температуре спектры частиц представляет собой суперпозицию хорошо разрешенного магнитного секстета и парамагнитного дублета (Рис. 1).

Наличие парамагнитной компоненты не характерно для объемных кристаллов FeBO3, ввиду сравнительно высокой точки магнитного перехода (TN = 348 К [2]).

Значительное возрастание парамагнитной компоненты при увеличении времени помола кристаллов (Рис. 1) очевидно связано увеличением числа мелких частиц, у которых температура блокировки магнитных моментов ниже комнатной.

При воздействии на исследуемый образец внешним магнитным полем происходит перераспределение интенсивностей компонент спектра, в результате чего увеличивается площадь магнитного секстета. Аналогичная картина наблюдалась также и при понижении температуры образца. Такое поведение мёссбауэровких спектров связано с релаксационными процессами магнитных моментов в наночастицах, что описывается в рамках многоуровневой модели магнитной динамики для антиферромагнитных частиц [1].

Авторы выражают благодарность С.В. Ягупову и М.Б. Стругацкому (КФУ им. В.И. Вернадского) за подготовку экспериментальных образцов, М.А. Чуеву (Физико-технологический институт им. К.А. Валиева РАН) за рекомендации по обработке экспериментальных результатов, и И.С. Любутину (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) за руководство и значительную помощь в проведении работы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-12016\20-мк.

Литература

- Chuev M. A. On the thermodynamics of antiferromagnetic nanoparticles by example of Mössbauer spectroscopy // JETP letters.  2012.  Т. 95.  №. 6.  С. 295-301.

- Yagupov S. et al. Development of a Synthesis Technique and Characterization of High-Quality Iron Borate FeBO3 Single Crystals for Applications in Synchrotron Technologies of a New Generation // Crystal Growth & Design.  2018.  Т. 18. №. 12. С. 7435-7440.

- Shang S. et al. Band structure of FeBO3: Implications for tailoring the band gap of nanoparticles //Applied Physics Letters. 2007.  Т. 91.  №. 25.  С. 253115.