Исследование влияния концентрации частиц феррита на структуру и свойства композиционного материала хMgFe2O3(1-x)СВМПЭ

Ильин М.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

ilmax_v@mail.ru

Композиционные материалы на основе полимеров и частиц металлов, сплавов, оксидов считают перспективными материалами для формирования покрытий разного назначения, в том числе  для  локальной защиты человека и приборов от электромагнитного излучения [3]. Как показано в ряде работ подходящими компонентами композиционных составов могут быть сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) и ультрадисперсные  частицы оксидов металлов [1,2]. Механохимический подход является общепринятым подходом к синтезу полимерных композиционных материалов без растворителей, позволяет достигать гомогенного распределения частиц и полимера, ориентировать и модифицировать надмолекулярную структуру полимерной матрицы.

В данной работе исследовались композиционные материалы, синтезированные методом механической активации из порошковых смесей СВМПЭ и феррита магния. В результате синтеза были сформированы композиционные порошковые составы (100-х) СВМПЭ/хMgFe2O4 (x=15, 30, 50 вес%) из которых сформированы исследуемые образцы методом прессования и термической обработки. Аттестация структурно-морфологического состояния композитов и их компонентов проведена ранее методами рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии. Проанализированы магнитные и диэлектрические свойства в зависимости от концентрации частиц и полимера. Полученные данные проанализированы в рамках модели Лихтенекера для композиционных материалов.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №19-52-44003.

Литература

- Селютин Г.Е., Гаврилов Ю.Ю. и др. Композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена: свойства, перспективы использования // Химия в интересах устойчивого развития, 2010, 18, 375-388

- T Yu Kiseleva, A S Ilyushin,  and others. Structure and magnetic properties of mechanochemically synthesized UHMWPE/ferrite composites as precursors for electromagnetic shielding materials // Journal of Physics: Conference Series, 2019 Vol. 1347, 012029

- Shukla V.. Review of electromagnetic interference shielding materials fabricated by iron ingredients // Nanoscale Advances  2019, 1, 1640-1671