Формирование наночастиц Ag в пленках Ag-Si, полученных ионно-лучевым распылением

Величко К.Е., Барков К.А.

Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

velichko@phys.vsu.ru

Наноструктурированные композитные материалы, содержащие наночастицы серебра являются перспективным материалом для технологии изготовления SERS-подложек, используемых для наблюдения эффекта поверхностно усиленного комбинационного рассеяния (гигантское рамановское рассеяние) [1], а также могут обладать рядом уникальных свойств, такими как высокая фоточувствительность и усиление фототока [2]. Однако для получения данных нанокомпозитов, как правило, используют такие методы как магнетронное напыление, ионно-лучевое распыление, лазерную абляцию и т.д. При этом в композитном слое могут происходить сложные межфазные взаимодействия с формированием метастабильных фаз [3], обладающих собственными свойствами. Поэтому вопрос о фазовом составе пленок Ag-Si, полученных в метастабильных условиях, требует детального изучения.

Нанокомпозитные пленки Ag-Si (толщиной 1мкм) с различным содержанием Si (от 21% до 47%) были получены с помощью ионно-лучевого распыления на подложках Si (100) в вакууме при давлении 1*10-5 torr.

Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре PANalytical Empyrean B.V., элементный состав исследовался на РЭМ JEOL JSM-6380LV с системой микроанализа INCA 250, электронное строение валентной зоны пленок Ag-Si анализировалось по ультрамягким рентгеновским эмиссионным Si L2,3-спектрам на рентгеновском спектрометре-монохроматоре РСМ-500 [4] при энергии первичных электронов 1kV, что соответствует глубине анализа ~10 нм.

Результаты рентгенодифрактометрических исследований показывают, что Ag в композитной пленке находится в нанокристаллическом состоянии, что хорошо видно по уширению дифракционной линии Ag(111), в то время как фаза кристаллического кремния отсутствует. При этом с увеличением содержания Si в пленках Ag-Si средние размеры нанокристаллов Ag в образцах уменьшаются от 13 нм (содержание Si~21%) до 8 нм вплоть до состава с содержанием Si~47%. Кроме того, в образце с содержанием Si~47% наблюдается значительная асимметрия рефлекса Ag(111), что может быть связано с формированием твердого раствора на основе серебра, как это было ранее обнаружено в пленках Al-Si [3].

В то же время, результаты анализа фазового состава пленок Ag-Si по рентгеновским эмиссионным Si L2,3-спектрам показывают, что кремний в пленках находится в основном в виде аморфного кремния (a-Si ~60%) и субоксида кремния (SiOx ~40% со степенью окисления «X» ~1.9).

Рис. 1. Рефлексы Ag(111) серебра высокой чистоты (99,99%) и ионно-лучевых пленок Ag-Si различного состава.

Литература

1.	С. Шлюкер (ред.), Поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия (SERS): аналитические биофизические и биомедицинские приложения. (Изд-во Техносфера) 332с. (2017)

2.	М.П. Тепляков, О.С. Кен, Д.Н. Горячев, О.М. Сресели, Транспорт и фоточувствительность в структурах: композитный слой из наночастиц кремния и золота на p-Si. Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, вып. 9

3.	V.A. Terekhov, D.S. Usol’tseva, O.V. Serbin, I.E. Zanin, T.V. Kulikova, D.N. Nesterov, K.A. Barkov, A.V. Sitnikov, S.K. Lazaruk, E.P. Domashevskaya, Phase Formation and Electronic Structure Peculiarities in the Al1–xSix Film Composites under the Conditions of Magnetron and Ion-Beam Sputtering, Phys. Solid State. 60 (2018) p. 1021–1028.

4.	Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия (Изд-во Ленинградского университета) 132с. (1971)