Моделирование фотоиндуцированных реакций радикалов в легированных азотом и углеродом микросферах диоксида титана

Кушников М.П.1, Кытина Е.В.2, Трусов Г.В.3

cтудент1, студентка2, инженер3

1,2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

3Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

E-mail: kushma96@mail.ru

Диоксид титана (TiO2) является перспективным фотокатализатором, характеризующимся низкой стоимостью, безопасностью и высокой активностью в окислительно-восстановительных реакциях с участием радикалов при освещении [1]. В данной работе методом пиролиза аэрозолей [2] мы получили легированные азотом и углеродом микросферы диоксида титана с высокой степенью фотокаталитической активности и выполнили теоретические исследования  фотоиндуцированных реакций радикалов (дефектов) в данных образцах.

Согласно имеющимся литературным данным при введении примесей азота и углерода в нанокристаллический диоксид титана образуются электронные состояния в запрещённой зоне [3]. Эти данные подтверждаются наблюдением в ЭПР спектрах легированного TiO2 сигналов от N• и С• радикалов. При освещении видимым светом соответствующие сигналы увеличиваются, что указывает на возбуждение электронов из N- и С- центров в зону проводимости. Поэтому при моделировании кинетики образования и исчезновения радикалов в легированном TiO2 под действием видимого света нами учитывались: реакции  возбуждения  электронов c примесных дефектов: N-+ hν = N•+e, C-+hν = С•+e, обратные реакции: N•+e = N-, С•+e = С-, реакция взаимодействия электронов с адсорбированным кислородом с образованием активных O2- радикалов , захват электронов протонами диссоциированной на поверхности воды с образованием атомарного водорода , реакция образования молекулярного водорода , реакции переноса электронов от атомарного водорода к С• и N• радикалам С•+ H• = С-+H+,  N•+ H• = N-+H+, реакция взаимодействия протонов с O2- радикалами  H++O2- =HO2•. На основании данных реакций была составлена следующая система кинетических уравнений:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

В уравнениях (11-15) , CC• и CC- - концентрации C• и С- дефектов, CN• и CN- - концентрации N• и N- дефектов, NC, NN, - полная концентрация C и N – дефектов, , , , , - концентрации электронов, атомарного водорода, протонов, адсорбированного кислорода и O2- радикалов соответственно, I – поток фотонов с энергией достаточной для возбуждения электронов, , - сечения соответствующих реакций с участием азотных и углеродных дефектов, , , , , , , ,  - константы скорости реакций различных дефектов. Система уравнений (1-5) была решена численно для интенсивности освещения 10, 20 и 40 мВт/см2 при энергии фотона 2,8 эВ. Результаты расчётов представлены на рис. 1. Видно, что заметные изменения концентрации С• и N• наблюдаются через несколько миллисекунд после включения освещения. Концентрации указанных радикалов увеличиваются с течением времени и будут приближаться к концентрации примесных углеродных и азотных центров.

Рис.1. Рассчитанные временные зависимости концентрации  N• радикалов (слева) и С• радикалов (справа) от времени для разного содержания примеси.

Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными, полученными методом ЭПР. Синтезированные нами микросферы TiO2, легированные одновременно в процессе синтеза азотом и углеродом, могут быть использованы для создания энергоэффективных фотокаталитических фильтров и покрытий.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-23051.

Литература

1. Hoffmann M. R., Martin S. T., Choi W., Bahnemann D. W. Environmental applications of semiconductor photocatalysis. Chem. Rev. 1995, 95, 69–96.

2. Константинова Е.А., Кушников М.П., Зайцев В.Б., Кытин В.Г., Марикуца А.В., Трусов Г.В., Седегов А.С., Кашкаров П.К. Наноматериалы на основе диоксида титана с высокой фотокаталитической активностью. Российские нанотехнологии. 2019, 14, № 5-6, 8-15.

3. Kokorin A.I. In: Kokorin A.I., Bahnemann D.W. (eds) Chemical physics of nanostructured semicontuctors. VSP–Brill Academic Publishers, Utrecht, 2003, p. 203–263.