Анализ концентрационные зависимости структурных и энергетических свойств азот-легированных наночастиц на основе диоксида титана (TiO2-xNx)

Нематов Дилшод Давлатшоевич

Старший преподаватель

### Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, Энергетический факультет, кафедры физики, г. Душанбе, Таджикистан

### E-mail:  dilnem@mail.ru

Создание оптимального материала требует усиления или подавления каких-либо свойств в данном материале и невозможно без использования современных экспериментальных и теоретических подходов. Чтобы получить желаемого результата, мы должны выстроить полезную вычислительную модель, которое можно подробно описать свойств материала. Однако для этого необходимо изучить атомную структуру материалов и веществ. В результате можно приобрести возможности контролирования и надстройки свойств таких материалов. Известно, что для получения информации об атомной структуре материалов обычно используются оптическая спектроскопия, дифракционные методы, электронная микроскопия и другие экспериментальные методы. В настоящее время существует хорошо разработанные экспериментальные методы, конечно невозможно обойтись без привлечения теоретических исследований и компьютерных моделирований. Проблема состоит в том, что черно-белые снимки атомной структуры веществ, которые приобретается в результате эксперимента, являются сложными и понятными, поэтому не легко определить к какому цвету принадлежит тот или иной объект. С другой стороны, моделирование позволяет «предсказывать» и прогнозировать нужные значения ряда структурных геометрических свойств материалов и веществ, для решения задачи которых требуются большие затраты с привлечения экспериментального измерения. Поэтому более полезнее с самого начала и перед экспериментом определить необходимые значения конкретной величины с помощью модельных и теоретических исследований. Диоксид титана (TiO2) и N-легированные нанокристаллы диоксида титана (TiO2:N2+) относятся к интересному классу полупроводниковых оксидных материалов, которые в настоящее время широко используются в тонкопленочных полевых транзисторах и солнечных панелях. Однако, несмотря на растущее внимание этого нового материала, очень мало известно об электронных и структурных свойствах, особенно гексагональных фазах этого соединения. Проблема в том, что выращивание таких кристаллов c требуемыми размерами и объем для проведения экспериментов – процесс трудоемкий. Поэтому целью данной работы является квантово-механическое исследование их геометрических свойств для нахождения закономерностей, возможных особенностей в спектральных зависимостях показателей преломления и поглощения, а также выявления целесообразности дальнейшего экспериментального исследования электронных и оптических свойств этих кристаллов.

Материалы и методы. В статье посредством расчетов из первых принципов (ab initio calculation) исследуется и предсказывается структурные характеристики N – легированной гексагональной фазы TiO2 (пространственная группа P6_3M / MC) в зависимости от концентрации N (TiO2-xNx). Расчеты выполнялись в рамках ТФП [1] с реализацией пакета Wien2k. Обменно-корреляционные эффекты были вычислены приближением GGA [2]. Радиус сферой Маффтина (RMT) для Ti, O и N были приняты 1,87а0, 1,69 а0 и 1,72а0, где а0 – радиус Бора. Энергия обрезания установлена на - 6 Ry, чтобы изолировать атомные ядра от валентных состояний. Для достаточно хорошей сходимости в параметрах полной энергии кристаллической решетки все оптимизации атомной геометрии гексагональной элементарной ячейки TiO2 были выполнены в первой зоне Бриллюэна с использованием k-точек, сгенерированных разнообразными параметрами сетки 2 × 2 × 1 (96 атом; 32 атом титана и 64 атом кислорода), настроенными на энергию отсечки 400 эВ.

Результаты. Структурные параметры N-легированной гексагональной фазы диоксида титана ((TiO2-xNx (0.06 ≤ x ≤ 0.25)) таких как оптимизированная константы решетка (a, b, c), объем (V), углы между векторами решетки (α, β, γ) и другие геометрические характеристики были изучены с реализацией квантово-механических расчетов в рамках ТФП-Wien2k [3] и приведены в таблице 1.

Таблица 1.   Оптимизированные параметры решетки системы TiO2-хNх (0.06 ≤ x ≤ 0.25)

| Система (TiO2-хNх) | Параметры элементарной ячейки, Å | Углы между постоянные решетки, о | Объем системы, Å 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | с | α | β | γ |  |
| TiO2 | 5.88715 | 5.88715 | 8.90667 | 90.0000 | 90.0000 | 120 | 267.3350 |
| TiO1.96N0.06 | 5.90229 | 5.92791 | 8.99898 | 89.2492 | 90.0334 | 120.0226 | 272.5836 |
| TiO1.88N0.12 | 5.94531 | 5.93095 | 9.09053 | 101.7261 | 85.8862 | 119.8931 | 277.8219 |
| TiO1.82N0.18 | 5.94727 | 5.93951 | 9.77190 | 90.0000 | 89.3907 | 119.9568 | 299.0431 |
| TiO1.75N0.25 | 5.96138 | 5.93721 | 9.85019 | 90.0000 | 89.5590 | 119.8660 | 302.3236 |

Поскольку ионный радиус иона N, больше чем ионного радиуса O, как показано в Таблице 1 и Рис. 1, объем элементарной ячейки увеличивается квазилинейно с увеличением концентрации N, и свидетельствует о том, что изменение объема подчиняется закону Вегарда.

Рис.1. График концентрационной зависимости изменение объем системы TiO2-хNх

Суть оптимизации объема заключается в нахождении локальной минимум энергии в соответствующей геометрии и стабильные координаты атомов в блоке ячейки кристаллической решетки (минимизация энергии). В табл.2. приведены значение полной энергии всех членов семейство TiO2-хNх в зависимости от объема кристаллической решетки и концентрации N в релаксированном состояние.

Таблица 2.   Релаксированные состоянии энергии и объем системы

TiO2-хNх (0.06 ≤ x ≤ 0.25)

| x | V, Å 3 | Etot, Ry |
| --- | --- | --- |
| 0 | 267.335 | -16025.10 |
| 0.06 | 272.5836 | -15943.02 |
| 0.12 | 277.8219 | -15819.61 |
| 0.18 | 299.0431 | -15779.01 |
| 0.25 | 302.3236 | -15700.12 |

Видно, что с увеличением концентрации N полное энергия этих  нанокристаллов постоянно увеличиваются. Другими словами, можно сказать о том, что, контролируя содержание N, может быть настроена объем наночатицы, чтобы получить оптимальной и требуемой объеме. Структурные параметры гексагональной фазы TiO2-хNх исследуются впервые, поэтому в литературах отсутствуют значения геометрических спецификаций экспериментальных сравнительных данных.

Выводы и перспективы. В работе посредством реализации кванто-механических расчетов исследованы структурные и энергетические свойств ряда в настоящее время не синтезированных нанокристаллов на основе TiO2 при легирование азота. Расчеты показали, что постоянные параметры решетки, объем и энергии этих систем увеличиваются с увеличением концентрации N. Полученные теоретические результаты могут быть использованы экспериментаторами и другими исследователями для моделирования строения предполагаемых к синтезу веществ, а также для определения такой важной составляющей как "состав-строение-свойство".

Литература

- Kohn, W., Becke, A., Parr, R.// J. Phys. Chem., 1996, 100 (12), 974.

- Perdew, J., Burke, K., Ernzerhof, M. // Phys. Rev. Lett. 1996, 77 (18), 3869.

3.  Schwars, K., Blaha, P. // Computational Materials Sciens.-2003, 28, 259-273.