Исследование методами МС и КР влияния структуры и размерного состояния на магнитные и магнитокалорические свойства частиц железо-иттриевого феррита, синтезированных для магнитотермии

Костенко Олеся Владимировна

Студентка 4 курса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Email: kostenko.olesya.v@gmail.com

Множество актуальных исследований на стыке естественных наук посвящены поиску методов лечения раковых опухолей. Существующие методы имеют ряд недостатков, такие как ограниченность применения, непредсказуемость воздействия и побочные эффекты. В связи с этим в качестве альтернативного метода предлагается использование частиц железо-иттриевого феррита Y3Fe5O12, как компоненты композитных наносистем, для лечебной гипертермии патологических клеток [1]. В основе метода лежит явление денатурации белковых молекул при температурах 40-45°С, достигаемых путем разогрева частиц в переменном магнитном поле.

Ферриты со структурой граната были исследованы еще несколько десятков лет назад и уже нашли свое применение в различных областях благодаря своим многочисленным функциональным свойствам. Однако, интерес к ним возник снова из-за их уникальных магнитных и оптических свойств, обусловленных размерным состоянием. Субмикронные и наноразмерные частицы железо-иттриевого граната демонстрируют наибольшую способность к разогреву в переменном магнитном поле по сравнению с другими ферритовыми составами. Это преимущество позволяет использовать данные частица в магнитной гипертермии патологических клеток.

Практическое применение материалов неизбежно сталкивается с проблемой контроля параметров в процессе синтеза для получения оптимальных функциональных свойств. Исследуемые образцы синтезированы на состав Y3Fe5O12 методом обратного со-осаждения при различных значениях pH раствора над осадком. Ферриты относятся к числу сложных магнитных систем, в которых характер магнитного упорядочения является результатом конкуренции различных видов обменных взаимодействий. В данной работе информация о магнитной структуре получена методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и мессбауэровской спектроскопии. Выявлены особенности магнитного состояния образцов, влияющие на достигаемый магнитокалорический эффект в переменном магнитном поле.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-52-44003.

Литература

1. Eric C. Abenojara, et al. Structural effects on the magnetic hyperthermia properties of iron oxide nanoparticles // Progress in Natural Science: Materials International, Volume 26, Issue 5, October 2016, pp 440-448.