Оптические характеристики пропускания элементов из поликристаллического сульфида цинка

Юзько Е.П., Герке М.Н.

Студентка

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, институт прикладной математики, физики и информатики, Владимир, Россия

E-mail: lenauzko@gmail.com

Исследование посвящено улучшению оптических характеристик пропускания поликристаллического сульфида цинка (ZnS), получаемого по технологии газофазного химического осаждения (CVD - Chemical Vapor Deposition) [1]. Крупногабаритные оптические элементы из ZnS обладают высокой прозрачностью в инфракрасном диапазоне, но высокая пористость сдерживает уплотнение материала, увеличивает рассеяние света в видимой области спектра, а также снижает механическую прочность и термостойкость керамики [2,3].

Улучшить оптические свойства поликристаллического сульфида цинка возможно при его последующей обработке методом высокотемпературного изостатического прессования (HIP – Hot Isostatic Press) [4]. В результате такой обработки получают материал с максимально высоким пропусканием во всем спектральном диапазоне от 0,4 до 13,5 мкм за счет уменьшения количества оптических микронеоднородностей в объёме в виде остаточных пор и границ между отдельными зернами [5].

Получающийся материал называется CVD-ZnS MS (MS – MultiSpectral). Сравнительные спектральные кривые пропускания представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Спектр пропускания образцов ZnS в видимой и ближней инфракрасной областях спектра, где линиями отмечены: необработанный образец — красная кривая, обработанный образец №1 — синяя, обработанный образец №2 — зелёная, чёрная — теоретически достижимый максимум пропускания с учетом френелевских отражений

Литература

1. Яшина Э.В. Получение и свойства поликристаллического ZnS для ИК-оптики // Неорганические материалы, 2003, Т. 39, № 7, С. 786-792.

2. Бредихин В.И., Гаврищук Е.М., Иконников В.Б., Караксина Э.В., Кеткова Л.А., Кузнецов С.П., Мальшакова О.А. Оптические потери в поликристаллическом ZnS, полученном CVD-методом // Неорганические материалы, 2009, Т. 45, № 3, С. 276-282.

3. Караксина Э.В., Грачева Т.А., Шеваренков Д.Н. Структурные дефекты в ZnS, полученном методом CVD // Неорганические материалы, 2010, Т. 46, № 1, С. 11-16.

4. Э.В. Караксина, Б.В. Иконников, Е.М. Гаврищук Рекристаллизация ZnS при высокотемпературной газостатической обработке // Неорганические материалы, 2007, том 43, №5, С. 522-525.

5. S. Ozaki and S. Adachi. Optical constants of cubic ZnS, Jpn. J. Appl. Phys. 1993, 32, P. 5008-5013.