Позитронная аннигиляционная спектроскопиия допированных алмазных пластин

Кузив Иван Владимирович

аспирант

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Высшая школа естественных наук и технологии

Кафедра фундаментальной и прикладной физики, Архангельск, Россия

E-mail: i-kuziv@yandex.ru

Алмазные пластины, выращенные из синтетического HPHT алмаза, обладают рядом уникальных свойств, к которым можно отнести идеальную кристаллическую структуру, а также низкий уровень дефектов, таких как вакансии, дислокаций и неконтролируемых примесей. Однако наличие дефектов оказывает влияние на механические, теплофизические, электромагнитные, квантовые свойства алмазных пластин [1,2]. По практическому значению наличие и концентрация дефектов могут выступать в качестве негативных или позитивных факторов. В первом случае их детектирование помогает в выбраковке изделий и совершенствовании техпроцессов изготовления пластин. Во втором случае варьирование концентрацией дефектов позволяет получить новые функциональные материалы с уникальными свойствами.

В исследованиях кристаллов, которые нашли широкое применение электронике, машиностроении, медицине, оптике и лазерной физике, и других областях современной науке и техники очень важное значение имеет дефектоскопия. Современные методы исследования дефектов многообразны и имеют свою специфику, однако уникальность применения позитронной аннигиляционной спектроскопия (ПАС) объясняется ее чрезвычайной чувствительностью к дефектам на уровне кристаллической решетки [3].

Проведены исследования по определению наличия и концентрации нульмерных дефектов в виде вакансии, бивакансии, дислокации, а также в виде NV-центров в монокристаллических алмазных пластинах допированных азотом, изготовленных из синтетических HPHT алмазов методами ПАС. Проведен сравнительный анализ дефектоскопии допированных алмазных пластин различными методами.

Первая часть эксперимента состояла в подготовке алмазных пластин. Вторая часть эксперимента состояла в исследовании таких пластин на источнике позитронов методами измерения среднего времени жизни позитронов в материале, допплеровской спектроскопии, а также исследовании на пучке позитронов методом допплеровской спектроскопии.

В результате эксперимента были получены и интерпретированы данные ПАС, проведен сравнительный анализ пластин различными методами ПАС, изучены электрофизические свойства алмазных пластин для возможного использования таких пластин в квантовой сенсорике и рентгеновской оптике.

Литература

1. Marcus W. Doherty, The nitrogen-vacancy colour centre in diamond // Physics Reports. 2013, 528. p.1-45

2. S. V.  Bolshedvorskii, Single Silicon Vacancy Centers in 10 nm Diamonds for Quantum Information Applications // ACS Applied Nano Materials. 2019, 2, №8, p.4765-4772

3. I. Prochazka, Positron Annihilation Spectroscopy // Materials Structure. 2001, №8(2). p. 55-60