Температурная зависимость анизотропии сверхпроводящих свойств в нематическом сверхпроводнике SrXBi2Se3.

Журбина Н.К.1,2, Банников М. И.1,2, Акзянов Р. А.2,3,4, ,  Халдеев С.И.1,5, Селиванов Ю.Г.2,  Завьялов В.В.1,5, Рахманов А.Л.2,3,4,6, Кунцевич А.Ю.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

факультет физики, Москва 101000, Россия

2Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Москва 119991, Россия

3Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова, Москва 127055, Россия

4Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН,  Москва 125412, Россия

5Институт физических проблем имени П. Л. Капицы РАН, Москва 119334, Россия

6Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный 141700, Россия

E–mail: natasha.zhurbina@mail.ru

Топологические изоляторы (ТИ) - это квантовые материалы, которые имеют запрещенную зону в объеме, при этом на их поверхности существуют бесщелевые проводящие состояния. В настоящее время данные вещества находятся в центре внимания физики конденсированных сред. Существуют и другие топологические материалы, в частности топологические сверхпроводники (ТС), одним из способов получения которых является индуцирование сверхпроводимости в ТИ. Одним из наиболее изученных ТИ Bi2Se3 становится сверхпроводником при легировании Cu, Sr или Nb. В данных материалах было найдено нематическое сверхпроводящее (НСП) состояние, нарушающее симметрию кристалла (обладающего осью третьего порядка), и характеризующееся появлением выбранного направления, вдоль которого критическое магнитное поле максимально[1],[2]. Теоретически данная сверхпроводимость была описана путем введения двухкомпонентного параметра порядка[3],[5].

Механизм нарушения симметрии в настоящий момент не известен. Для его прояснения, в данной работе была точно и систематически измерена анизотропия Hc2 на монокристаллических образцах НСП SrXBi2Se3. Измерения зависимости сопротивления от магнитного поля различных ориентации проводились при стабилизации температуры с точностью доли мК. Установлено, что анизотропия монотонно уменьшается с увеличением температуры до критической. Не обнаружено никаких признаков расхождения анизотропии при Tc. Анализ этого факта в рамках теории НСП Гинзбурга-Ландау предполагает, что либо деформация сильна и анизотропия определяется кинетическим членом в свободной энергии, либо деформация спонтанна в сверхпроводящем состоянии и исчезает при критической температуре пропорционально (Tc-T). Такой эксперимент может быть использован для изучения нарушения симметрии и в других нематических сверхпроводниках.

Литература

##### 1. Pan, Y., Nikitin, A., Araizi, G. et al. Rotational symmetry breaking in the topological superconductor SrxBi2Se3 probed by upper-critical field experiments. Sci Rep 6, 28632 (2016).

2. Shen, J., He, WY., Yuan, N.F.Q. et al. Nematic topological superconducting phase in Nb-doped Bi2Se3 . npj Quant Mater 2, 59 (2017).

3. Asaba, Tomoya et al. “Rotational Symmetry Breaking in a Trigonal Superconductor Nb-Doped Bi 2 Se 3.” Physical Review X 7.1 (2017)

4. Du, G., Li, Y., Schneeloch, J. et al. Superconductivity with two-fold symmetry in topological superconductor Sr x Bi2Se3 . Sci. China Phys. Mech. Astron. 60, 037411 (2017).

5. Yonezawa, S., Tajiri, K., Nakata, S. et al. Thermodynamic evidence for nematic superconductivity in CuxBi2Se3. Nature Phys 13, 123–126 (2017).